На правах рукописи

Магдалинова Наталья Александровна

АЛКИЛИДЕНАНИЛИНЫ: СТРУКТУРА И

РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ В ГИДРИРОВАНИИ

02.00.03 – органическая химия

02.00.04 – физическая химия

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Иваново – 2009

Работа выполнена на кафедре органической и биологической химии в ГОУ ВПО «Ивановский государственный университет».

Научные руководители:

доктор химических наук, профессор                  Клюев Михаил Васильевич

кандидат химических наук, доцент                     Волкова Татьяна Геннадьевна

Официальные оппоненты:

доктор химических наук, профессор	      Бурмистров Владимир Александрович

доктор химических наук		       Шестаков Александр Федорович

Ведущая организация:	Российский государственный университет нефти и газа им. И.М. Губкина

Защита состоится «10» июня 2009 года в 1400 часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.063.01 при ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет» по адресу: 153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 7.

С диссертацией можно ознакомиться в информационном центре ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико-технологический университет» по адресу: 153000, г. Иваново, пр. Ф. Энгельса, 10.

Автореферат разослан «      » мая 2009 года

Ученый секретарь

совета по защите докторских

и кандидатских диссертаций                                                              Хелевина О.Г.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Каталитическое гидрогенизационное аминирование – перспективный способ получения вторичных аминов, которые относятся к числу важнейших продуктов общего и тонкого органического синтеза. Полупродукты этого способа – азометины (основания Шиффа, или имины) – широко применяются в качестве биологически активных соединений, жидких кристаллов, люминофоров, красителей, стабилизаторов полимеров, присадок к топливам и маслам. На их основе разработаны эффективные антидепрессанты, антимикробные, снотворные, психотропные, противовоспалительные, противоопухолевые и другие медицинские препараты. Благодаря разнообразному строению и спектру проявляемых свойств, они являются удобными объектами для изучения ряда теоретических вопросов органической химии.

Применение квантово-химических методов позволяет лучше понять суть известных экспериментальных данных, получить корректные прогнозы и количественные оценки реакционной способности органических соединений. Наибольшую значимость приобретают такие теоретические результаты, которые невозможно, крайне трудно или слишком дорого получить экспериментальными средствами. К тому же квантово-химические расчеты оказываются полезными и в решении такой актуальной задачи современной химии, как сравнение строения и свойств веществ в газовой фазе и растворах.

Работа выполнена в рамках Программы Министерства образования и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы», проекты РНП.2.2.1.1.7181 и РНП.2.2.1.1.2820, а также поддержана внутренним грантом Ивановского государственного университета «Развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности молодых преподавателей, сотрудников, аспирантов и студентов на 2008-2009 гг.».

Цель работы. Экспериментальное и квантово-химическое изучение реакции гидрогенизационного аминирования алифатических альдегидов ароматическими аминами.

Поставленная цель требовала решения следующих задач:

1. Проведение жидкофазного каталитического гидрогенизационного аминирования пропаналя функциональными производными анилина.

2. Определение каталитической активности металлсодержащих (Pt, Pd) углеродных наноматериалов на примере реакции гидрогенизационного аминирования пропаналя 4-аминобензойной кислотой.

3. Определение маршрута и структуры переходных состояний реакции образования азометинов с использованием методов квантовой химии.

4. Систематизация результатов квантово-химического изучения геометрического и электронного строения молекул 68 азометинов и 5 енаминов.

5. Изучение таутомерного равновесия азометин ( енамин методами ЯМР (1Н, 13С) спектроскопии и квантовой химии в континуальном приближении.

Научная новизна. Впервые проведено жидкофазное каталитическое гидроаминирование пропаналя 4-аминофенолом, 3-фенилендиамином,                3- и 4-аминобензойными кислотами с образованием вторичных жирно-ароматических аминов в мягких условиях.

Впервые изучена каталитическая активность металлсодержащих (Pt, Pd) углеродных наноматериалов в модельной реакции гидрогенизационного аминирования пропаналя 4-аминобензойной кислотой.

С применением квантово-химических полуэмпирических и неэмпирических методов расчета впервые изучены:

- маршрут реакции образования азометинов, который, как установлено, идет через два переходных состояния с образованием соответствующего промежуточного продукта полуаминаля (карбиноламина);

- особенности геометрического и электронного строения молекул 68 азометинов и 5 енаминов;

- имин-енаминное таутомерное равновесие, показавшее, что в исследуемых условиях преобладает енаминная форма.

Впервые с использованием континуальной модели проведено систематическое исследование влияния растворителя на таутомерное равновесие, изменение структуры молекул, характеристики электронного распределения и другие свойства азометинов и соответствующих им енаминов.

Практическая значимость работы. Металлсодержащие (Pt, Pd) углеродные наноматериалы могут быть использованы в качестве катализаторов в реакциях гидроаминирования.

В ходе исследования систематизированы полученные методами квантовой химии данные о структуре, электронных и энергетических свойствах 68 молекул азометинов и 5 енаминов и их сольватов.

Результаты гидрогенизационного аминирования и результаты квантово-химических расчетов рассматриваемых соединений войдут в общую базу систематических исследований на кафедре, будут отражены в тематических обзорных статьях и монографии.

Апробация работы. Основные результаты проведенных исследований были представлены в виде устных и стендовых докладов на Научных конференциях фестиваля студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодая наука в классическом университете» (Иваново, 2005, 2006); II и III школах-семинарах «Квантово-химические расчеты: структура и реакционная способность органических и неорганических молекул» (Иваново, 2005, 2007); VIII молодежной научной школе-конференции по органической химии (Казань, 2005); I Всероссийской школе-конференции «Молодые ученые – Новой России. Фундаментальные исследования в области химии и инновационная деятельность», (Иваново, 2005); I и III Региональных конференциях молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем» (Крестовские чтения) (Иваново, 2006, 2008); XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных по фундаментальным наукам «Ломоносов-2008» (Москва, 2008); Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи (НТТМ) (Москва, 2008); XIV Симпозиуме по межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул (Челябинск, 2008); 1-ой школе-семинаре молодых ученых «Органические и гибридные наноматериалы» (Иваново, 2008); 2nd International IUPAC Conference on Green Chemistry (Moskwa-S.Peterburg, 2008); 5-ой Зимней школе-конференции «Магнитный резонанс и его приложения» (С.-Петербург, 2008).

Публикации. По результатам работы опубликовано 6 статей, 3 из которых в журналах, рекомендованных ВАК, и 13 тезисов докладов.

Личный вклад автора. Экспериментальные исследования и обработка полученных результатов проведены лично автором. Постановка задачи, планирование эксперимента, анализ результатов исследования, формулирование выводов диссертации выполнены совместно с научными руководителями д.х.н., профессором Клюевым М.В. и к.х.н., доцентом Волковой Т.Г.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной части, обсуждения результатов, основных выводов, списка литературы и приложения. Работа изложена на 116 страницах машинописного текста, включает 15 рисунков, 16 схем, 27 таблиц и приложение. Список литературы содержит 160 наименований источников литературы отечественных и зарубежных авторов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность выполненных исследований, сформулированы цель работы, ее научная новизна и практическая значимость. Приведены сведения об апробации работы и публикациях.

Глава 1. Обзор литературы включает в себя два раздела. Первый раздел посвящен анализу процесса синтеза вторичных жирно-ароматических аминов (гидрогенизационного аминирования) и его основных стадий: конденсации альдегидов первичными аминами с образованием оснований Шиффа и каталитического восстановления. Во втором разделе освещены возможности современных квантово-химических методов расчета в определении строения отдельных молекул и молекулярных ассоциатов, описании механизмов химических реакций на молекулярном уровне, также приведены результаты некоторых работ по применению расчетных параметров для оценки реакционной способности соединений, в частности, содержащих связь >С=N–.

Глава 2. Экспериментальная часть содержит методики синтеза и активации катализаторов, жидкофазного каталитического гидрогенизационного аминирования; результаты РФА, ИК и ЯМР спектроскопии (1Н, 13С). Описаны методики квантово-химических расчетов для исследования индивидуальных молекул и с учетом растворителя.

Глава 3. Обсуждение результатов состоит из трех разделов.

3.1. Гидроаминирование пропаналя функциональными производными анилина

Проведено гидрогенизационное аминирование пропаналя 4-аминофенолом, 3-фенилендиамином, 3- и 4-аминобензойными кислотами (схема 1). Реакция гидроаминирования протекала в кинетической области (значения критерия Тиле 0.01–0.1 в зависимости от условий и субстратов) и имела нулевой порядок по субстрату и первый порядок по водороду и катализатору. Наблюдаемую скорость реакции измеряли волюмометрическим методом по поглощению водорода. Кинетические и энергетические характеристики показаны в табл. 1. Наиболее активно гидроаминирование пропаналя в этаноле идет аналогами анилина с заместителями I-ого рода в бензольном кольце, увеличивающим электронную плотность на связях >С=N– и >C=С<.

Схема 1

Таблица 1

Кинетические и энергетические характеристики реакции гидроаминирования пропаналя ароматическими аминами

| № п/п | Аминирующий агент | Т, К | kэф c), л/с∙г-ат Pd | Е≠, кДж/моль | ΔS≠, Дж/моль∙К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-Аминофенол (в этаноле) | 298 | 1.20 | 34±3 | –137±10 |
|  |  | 308 | 1.48 |  |  |
|  |  | 318 | 1.91 |  |  |
| 2 | 3-Фенилендиамин a) (в этаноле) | 298 | 1.01 | 37±4 | –128±13 |
|  |  | 308 | 1.27 |  |  |
|  |  | 318 | 1.68 |  |  |
| 3 | 3-Фенилендиамин b) (в этаноле) | 298 | 1.01 | 38±4 | –125±13 |
|  |  | 308 | 1.31 |  |  |
|  |  | 318 | 1.70 |  |  |
| 4 | 3-Аминобензойная кислота (в этаноле) | 298 | 0.78 | 41±4 | –117±13 |
|  |  | 308 | 0.98 |  |  |
|  |  | 318 | 1.33 |  |  |
| 5 | 3-Аминобензойная кислота (в 2-пропаноле) | 298 | 0.49 | 50±5 | –91±17 |
|  |  | 308 | 0.65 |  |  |
|  |  | 318 | 0.87 |  |  |
| 6 | 4-Аминобензойная кислота (в этаноле) | 298 | 0.64 | 44±4 | –109±13 |
|  |  | 308 | 0.81 |  |  |
|  |  | 318 | 1.15 |  |  |
| 7 | 4-Аминобензойная кислота (в 2-пропаноле) | 298 | 0.37 | 53±6 | –83±20 |
|  |  | 308 | 0.48 |  |  |
|  |  | 318 | 0.69 |  |  |

Условия: 2 ммоля амина, 2 ммоля альдегида; 25 мл растворителя (этанол, 2-пропанол); Рн2=0.1 МПа, 200 мг 0.84% Pd/C.

Примечание. а) 80 мг NaOH, 2 ммоля пропаналя.

b) 160 мг NaOH, 4 ммоля пропаналя.

c) Ошибка определения константы скорости составила в среднем 4–5%.

Строение образующегося в результате гидроаминирования вторичного жирно-ароматического амина подтверждено методами ИК и ЯМР (1Н, 13С) спектроскопии.

3.2. Изучение каталитической активности металлсодержащих углеродных наноматериалов в реакциях гидроаминирования

Одной из важных задач современной химии и химической технологии является получение новых эффективных катализаторов. В последнее время особое внимание уделяется получению и изучению каталитических свойств металлсодержащих углеродных наноматериалов (УНМ). В этой связи в настоящей работе был протестирован ряд образцов металлсодержащих УНМ на наличие каталитических свойств в реакции гидрогенизационного аминирования.

3.2.1. Каталитическая активность палладийсодержащей фуллереновой сажи

Палладийсодержащая фуллереновая сажа (Pd/ФС) была получена методом осаждения палладия на наноноситель из раствора хлорида палладия в 1н соляной кислоте с последующей активацией в токе водорода. Каталитическая активность изучена в модельной реакции гидрогенизационного аминирования пропаналя 4-аминобензойной кислотой. В табл. 2 представлены кинетические и энергетические характеристики модельной реакции в присутствии Pd/C и Pd/ФС. Фуллереновая сажа в качестве носителя увеличивает удельную поверхность катализатора, способствует более высокой каталитической активности палладия в реакциях гидроаминирования.

Таблица 2

Кинетические и энергетические характеристики реакции гидроаминирования пропаналя 4-аминобензойной кислотой на Pd/ФС

| Растворитель | Т, К | kэф a), л/с∙г-ат.Pd | Е≠, кДж/моль | ΔS≠, Дж/моль∙К |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этанол | 298 | 0.75 | 39 ± 4 | –124±13 |
|  | 308 | 0.93 |  |  |
|  | 318 | 1.25 |  |  |
| 2-Пропанол | 298 | 0.45 | 49 ± 5 | –94±17 |
|  | 308 | 0.58 |  |  |
|  | 318 | 0.78 |  |  |

Условия: 2 ммоля пропаналя, 2 ммоля 4-аминобензойной кислоты; 200 мг Kat, 10 мг NaBH4; 25 мл растворителя (этанол, 2-пропанол); Рн2=0.1 МПа.

Примечание. а) Ошибка определения константы скорости составила в среднем 4–5%.

3.2.2. Каталитическая активность платинусодержащих углеродных наноматериалов

В аналогичной модельной реакции при температуре 318 К был протестирован ряд платинусодержащих углеродных наноматериалов (табл. 3). В работе изучены УНМ разной природы: углеродные нановолокна диаметром 100–200 нм и 20–40 нм; фуллереновая чернь, сажа Vulkan E-TEKinc., а также многостенные углеродные нанотрубки. После закрепления платины полученные образцы весьма отличаются как по площади поверхности (от 22 до 280 м2/г), так и по среднему размеру частиц металла (от 2.5 до 6–8 нм). Наибольшую площадь поверхности имеют образцы катализатора FB-OH-Pt(2), полученного на основе фуллереновой черни. При закреплении 10% Pt средний размер частиц металла составил 4–5 нм. Самый минимальный размер частиц Pt зафиксирован в случае катализатора Е-ТЕК (при содержании Pt 20% D=2.5 нм). Примечательно, что при закреплении Pt на углеродных нановолокнах и многостенных углеродных нанотрубках, средний размер частиц металла не зависит от природы УНМ и количества закрепленной Pt и составляет во всех случаях 6–8 нм (табл. 3, поз. 1 и 4-7). При этом при увеличении количества закрепляемого металла с 5 до 24.1% зафиксировано некоторое уменьшение площади поверхности катализатора (табл. 3, поз. 1 и 7) в случае использования в качестве носителя углеродных нановолокон диаметром 100–200 нм. Однако в аналогичном эксперименте с многостенными углеродными нанотрубками этого не произошло (табл. 3, поз. 4 и 5). Пятикратное увеличение диаметра углеродных нановолокон приводит к увеличению площади поверхности катализатора лишь в 2 раза (табл. 3, поз. 6 и 7).

Таким образом, судя по экспериментальным данным, природа УНМ в большей степени определяет площадь поверхности катализатора, а не размер частиц закрепленной Pt. Отсутствие увеличения размера частиц металла при увеличении его общего содержания в УНМ свидетельствует о том, что остается достаточное количество свободных функциональных групп, которые могут принимать участие в катализе, например, способствуя ориентации молекул субстрата.

Таблица 3

Характеристики и каталитическая активность металлсодержащих углеродных материалов в реакции гидроаминирования пропаналя

4-аминобензойной кислотой

| № п/п | Соединение | Содержание металла | S b), м2/г | D c), нм | W∙106, моль/л∙с | TN d) | TN/S e) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KT Pt5 | 5% Pt | 116 | 6–8 | 10.39±0.51 | 2.03±0.10 | 0.58 |
| 2 | FB-OH Pt(2) | 10% Pt | 280 | 4–5 | 16.01±0.77 | 1.56±0.07 | 0.18 |
| 3 | Е-ТЕК | 20% Pt | 181 | 2.5 | 37.46±0.51 | 1.82±0.02 | 0.33 |
| 4 | MNT Pt1 | 4.43% Pt | 22 | 6–8 | 7.49±0.26 | 1.65±0.06 | 2.57 |
| 5 | MNT Pt5 | 22.6% Pt | 24 | 6–8 | 24.77±1.02 | 1.07±0.04 | 1.53 |
| 6 | УНВ Pt5 | 26.6% Pt | 42 | 6–8 | 16.26±0.64 | 0.60±0.02 | 0.47 |
| 7 | KT Pt25 | 24.1% Pt | 97 | 6–8 | 22.65±0.38 | 0.92±0.02 | 0.30 |
| 8 | Pd/ФСа) | 1.15% Pd | 95 | 1 | 3.00±0.14 | 0.21±0.01 | 0.01 |
| 9 | Pd/Cа) | 0.84% Pd | 14 | 2 | 1.98±0.10 | 0.19±0.01 | 0.07 |

Условия: 2 ммоля пропаналя, 2 ммоля 4-аминобензойной кислоты; Рн2=0.1 МПа, 30 мг Kat, 10 мг NaBH4, 25 мл этанола;

Примечание. а) 200 мг Kat.

b) S – удельная поверхность катализатора, м2/г.

c) D – средний размер частиц металла, нм.

d) TN – число оборотов реакции, моль/(г-ат.·мин).

e) TN/S – число оборотов реакции, отнесенное к удельной поверхности катализатора,                  моль/(г-ат.·мин·м2).

Анализ полученных экспериментальных данных показал (табл. 3), что все изученные Pt-УНМ проявляют каталитическую активность в реакции гидроаминирования. Причем в одинаковых условиях наблюдаемая скорость реакции в присутствии платинусодержащих УНМ в 2.5–12.5 раз выше, чем в присутствии палладия на фуллереновой саже, и в 3–19 раз по сравнению с палладием на активированном угле (табл. 3). Сопоставление числа оборотов реакции показывает, что эффективность изученных Pt-УНМ в 3–10 раз выше, чем палладиевых катализаторов. Размер частиц платины не сильно сказывается на величине TN (табл. 3, поз. 1-3). Наивысшая скорость реакции зафиксирована для катализатора Е-ТЕК, у которого D=2.5 нм, то есть меньше всех.

При закреплении Pt на углеродных нановолокнах диаметром 100–200 нм увеличение содержания металла почти в 5 раз приводит к росту скорости гидроаминирования в 2.2 раза. При этом эффективность снижается в той же степени (табл. 3, поз. 1 и 7). Уменьшение диаметра нановолокон приводит к снижению скорости реакции в 1.4 раза, и примерно так же уменьшается TN (табл. 3, поз. 6 и 7).

Увеличение содержания Pt в многостенных углеродных нанотрубках в 5 раз приводит лишь к трехкратному росту скорости гидрогенизационного аминирования. Эффективность катализаторов, наоборот, в случае MNT Pt1 выше в 1.5 раза (табл. 3, п. 4 и 5).

В целом, катализаторы на основе многостенных углеродных нанотрубок оказались наиболее эффективными (табл. 3). Они в 5–7 раз превосходят платину, закрепленную на саже, и в 3–5 раз аналог на основе углеродных нановолокон. При этом MNT Pt1 лучше MNT Pt5 в 1.7 раза. Учет площади поверхности катализатора (TN/S, табл. 3) не приводит к изменению тенденции.

Таким образом, согласно проведенному исследованию содержащие платину УНМ очень активны в гидроаминировании пропаналя 4-аминобензойной кислотой. Наиболее эффективным из изученных катализаторов оказался MNT Pt1, представляющий собой многостенные углеродные нанотрубки, содержащие 4.43% платины.

3.3. Квантово-химические расчеты в исследовании

реакции гидрогенизационного аминирования

В данной главе приведены результаты квантово-химических расчетов, полученные при изучении реакции образования азометинов, таутомерного равновесия имин ( енамин, строения азометинов и их реакционной способности в гидрировании, а также влияния растворителя на эти процессы.

3.3.1. Компьютерное моделирование реакции образования азометинов

Изучение реакции образования азометинов проводилось на примере взаимодействия пропаналя с анилином, 3- и 4-аминобензойными кислотами (HF/6-31G, HyperChem 7.01 и PCGAMESS 7.1). Было установлено, что реакция взаимодействия пропаналя и аминов идет через два переходных состояния: ПС1 и ПС2, – и приводит к образованию азометина и воды (схема 2).

Схема 2

Из данных табл. 4 видно, что реакционная способность аминобензойных кислот в реакции конденсации с пропаналем ниже, чем у анилина. Рассчитанные значения энергии активации образования азометинов завышены, что, по-видимому, связано с проведением квантово-химических расчетов в газофазном приближении.

Таблица 4

Энергетические параметры стационарных точек и переходных состояний реакции пропаналя с анилином, 3-аминобензойной кислотой и 4-аминобензойной кислотой

| Соединение | Еобщ., кДж/моль | Е≠, кДж/моль |
| --- | --- | --- |
| Пропаналь анилин |
| [C2H5CHO·NH2C6H5] | –1253682.51 |  |
| ПС1 | –1253464.94 | 217.57 |
| [C2H5CН(OН)NHC6H5] | –1253698.99 |  |
| ПС2 | –1253442.05 | 256.94 |
| [C2H5HC=NC6H5·H2O] | –1253662.55 |  |
| Пропаналь 3-аминобензойная кислота |
| [C2H5CHO·NH2C6H4СООН] | –1746039.64 |  |
| ПС1 | –1745818.22 | 221.42 |
| [C2H5CН(OH)NHC6H4СООН ] | –1746052.65 |  |
| ПС2 | –1745799.31 | 253.34 |
| [C2H5HC=NC6H4СООН·H2O] | –1746022.40 |  |
| Пропаналь 4-аминобензойная кислота |
| [C2H5CHO·NH2C6H4СООН] | –1746059.73 |  |
| ПС1 | –1745819.65 | 240.08 |
| [C2H5CН(OH) NHC6H4СООН ] | –1746068.39 |  |
| ПС2 | –1745796.13 | 272.26 |
| [C2H5HC=NC6H4СООН·H2O] | –1746024.29 |  |

Анализ структуры переходных состояний показал, что в ПС1 атомы H1, N, C, O практически находятся в одной плоскости: торсионный угол H1NCO составляет 4.7°–6° (рис. 1), что благоприятно для дальнейшего образования связей C–N и O–H1. Второе переходное состояние является неплоским ((H1NCO=35°– 39°), что обусловлено перестройкой всей молекулярной системы.

Рис. 1. ПС1 взаимодействия

4-аминобензойной кислоты и пропаналя.

3.3.2. Описание строения молекул пропилиденанилина и его замещенных аналогов

Одними из основных факторов, влияющих на скорость каталитического гидрирования азометинов, являются местоположение заместителя в бензольном кольце аминирующего агента и строение альдегидов. В связи с этим проведены предварительные расчеты (АМ1, HyperChem 7.01) 64 молекул азометинов, отличающихся природой и местоположением заместителей в бензольном кольце, а также длиной и строением алкильного фрагмента, образование которых проходит по схеме 3, оценена их реакционная способность в гидрировании.

Схема 3

В качестве исходной молекулы была выбрана молекула пропилиденанилина (рис. 2). Молекула пропилиденанилина неплоская, торсионный угол (C3N10C13C14=35.5°. Суммарный заряд на реакционном центре >С=N– (Σq>C=N–) равен –0.203 (по Малликену), наибольший вклад в это значение дает заряд на атоме азота. Длина связи между атомом азота и атомом углерода азометиновой группы составила 1.29 Å. Значения граничных орбиталей молекулы пропилиденанилина составили:

ЕВЗМО= –9.081 эВ, ЕНСМО= –0.029 эВ.

Рис. 2. Нумерация атомов молекулы

пропилиденанилина.

Анализ квантово-химических расчетов показал, что природа и местоположение заместителя в бензольном кольце в молекулах азометинов оказывают более существенное влияние на изменение энергетических, электронных и геометрических характеристик молекул, чем строение алкильного фрагмента. Таким образом, структура алкильного фрагмента мало будет влиять и на реакционную способность азометина при восстановлении до вторичного амина. В табл. 5 приведены энергетические, электронные и геометрические характеристики молекул замещенных пропилиденанилинов, из которой видно, что заместители I-ого рода повышают реакционную способность азометинов: величины ЕВЗМО уменьшаются по абсолютному значению, значение Σq>C=N– увеличивается. Результаты расчетов согласуются с экспериментальными данными.

Таблица 5

Характеристики замещенных пропилиденанилинов

| Положение заместителя | Параметры молекул | Заместители I рода | Заместители II рода |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | –NH2 | –OH | –Cl | –Br | –COOH | –SO3H |
| 2- | ЕВЗМО, эВ ЕНСМО, эВ | –8.243 0.090 | –8.816 –0.047 | –9.128 –0.193 | –9.153 –0.020 | –9.265 –0.400 | –9.405 –0.576 |
|  | q(C), ед.зар. | –0.057 | –0.038 | –0.042 | –0.023 | –0.011 | –0.002 |
|  | q(N), ед.зар. | –0.159 | –0.160 | –0.143 | –0.159 | –0.188 | –0.198 |
|  | Σq(>C=N–),ед.зар. | –0.216 | –0.198 | –0.185 | –0.182 | –0.199 | –0.200 |
|  | l(C=N), Å | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
|  | (CNCC | 33.5° | 29.1° | 43.5° | 70.4° | 68.2° | 81.3° |
|  | µ, D | 0.67 | 1.93 | 2.57 | 1.90 | 1.56 | 2.84 |
| 3- | ЕВЗМО, эВ ЕНСМО, эВ | –8.539 0.090 | –9.066 –0.101 | –9.241 –0.265 | –9.308 –0.297 | –9.443 –0.555 | –9.759 –0.916 |
|  | q(C), ед.зар. | –0.047 | –0.044 | –0.044 | –0.044 | –0.043 | –0.037 |
|  | q(N), ед.зар. | –0.156 | –0.153 | –0.155 | –0.153 | –0.156 | –0.158 |
|  | Σq(>C=N–),ед.зар. | –0.203 | –0.197 | –0.199 | –0.197 | –0.199 | –0.195 |
|  | l(C=N), Å | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
|  | (CNCC | 39.8° | 38.4° | 35.7° | 36.3° | 32.9° | 34.3° |
|  | µ, D | 0.63 | 2.55 | 1.45 | 2.95 | 2.58 | 4.36 |
| 4- | ЕВЗМО, эВ ЕНСМО, эВ | –8.263 0.075 | –8.734 –0.073 | –9.093 –0.328 | –9.156 –0.390 | –9.512 –0.765 | –10.032 –1.129 |
|  | q(C), ед.зар. | –0.062 | –0.057 | –0.045 | –0.042 | –0.034 | –0.019 |
|  | q(N), ед.зар. | –0.145 | –0.147 | –0.154 | –0.156 | –0.161 | –0.168 |
|  | Σq(>C=N–),ед.зар. | –0.207 | –0.204 | –0.199 | –0.198 | –0.195 | –0.187 |
|  | l(C=N), Å | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.29 |
|  | (CNCC | 31.4° | 32.3° | 35.6° | 37.5° | 38.7° | 44.3° |
|  | µ, D | 1.66 | 2.64 | 2.32 | 2.50 | 3.87 | 6.00 |

3.3.3. Влияние эффектов сольватации на реакционную способность азометинов

Каталитическое восстановление азометинов протекает в жидкой фазе, поэтому растворитель оказывает влияние и на выход конечных продуктов, и на механизм реакции. Для изучения влияния растворителя были использованы две модели: супрамолекулярная и континуальная. В рамках супрамолекулярной модели методом АМ1 изучены аддукты молекул азометинов в окружении 1–3 молекул растворителя (этанола или 2-пропанола) с учетом распределения электронной плотности в молекуле азометина, которая сконцентрирована на реакционном центре связи >C=N–.

Моделирование полной сольватной оболочки рассматриваемых азометинов с применением континуальной модели проводилось методом АМ1-SM1 и методом PCM программы PCGAMESS 7.1 (HF/6-31G).

В окружении растворителя молекулы азометинов подвергаются дополнительной поляризации, возникающей за счет электростатического взаимодействия растворенного соединения с растворителем, о чем свидетельствует перераспределение электронной плотности молекул, при этом их геометрия не изменяется. Сопоставляя результаты квантово-химических расчетов изолированных и сольватированных молекул, полученных разными методами в двух моделях сольватации, можно отметить похожую тенденцию в изменении энергетических, электронных и геометрических характеристик молекул азометинов при учете эффектов растворителя.

3.3.4. Прототропная таутомерия некоторых азометинов

Проведенный методом ЯМР (1Н, 13С) спектроскопии анализ строения азометина – 4-(пропилиденамино)бензойной кислоты и его спиртового раствора – показал наличие явления имин-енаминной таутомерии. В 1Н ЯМР спектре наблюдаются два неперекрывающихся сигнала от протонов, находящихся в азометиновой группе –N=CH– (9.37 м.д., с) и в енаминной группе >N–СН=CH– (9.72 м.д., с), отношение интегральных интенсивностей которых составляет 1:2.8.

В связи с этим проведено квантово-химическое изучение (HF/6-31G) имин-енаминного равновесия (схема 4, А - азометин, В - енамин) в газовой фазе и в этаноле с использованием континуального подхода метода PCM (PCGAMESS 7.1).

Схема 4

Положение равновесия в парах таутомеров определяется значениями общих энергий таутомерных форм. Согласно полученным результатам Еобщ. енамина имеет более низкое значение по сравнению с Еобщ. имина в каждой из таутомерных пар, рассчитанных в газовой фазе. По результатам расчетов таутомеров в среде этанола величина общей энергии 4-(пропилиденамино)фенола ниже, чем у соответствующего ему енамина. Следует отметить, что таутомерные формы могут существовать в состоянии равновесия, если разница их энергий невелика и находится в пределах 10–20 кДж/моль. В нашем случае разница в величинах общих энергий составляет 3.2–17.5 кДж/моль в газовой фазе и 1–15.9 кДж/моль в этаноле (табл. 6). Следовательно, в реакционной массе могут присутствовать обе формы, что также подтверждено экспериментально.

Таблица 6

Энергетические характеристики таутомерного равновесия в газовой фазе и в этаноле

| Пары тауто-меров | R а) | ΔЕ, кДж/моль | ΔН b), кДж/моль | ΔS, Дж/моль·K | ΔG, кДж/моль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Газовая фаза | Этанол | Газовая фаза | Этанол | Газовая фаза | Этанол | Газоваяфаза | Этанол |
| I | -Н | 8.4 | 5.3 | –7.0 | –7.7 | 0.1 | 7.1 | –7.0 | –9.8 |
| II | -ОН | 3.2 | 1.0 | –2.5 | 1.1 | 1.9 | –0.8 | –3.0 | 0.9 |
| III | -NН2 | 11.2 | 7.5 | –9.6 | –5.0 | –0.4 | –10.1 | –9.4 | –2.0 |
| IV | -СООН | 6.8 | 3.1 | –5.4 | –3.3 | 0.8 | 1.6 | –5.6 | –3.8 |
| V | -СООН | 17.5 | 15.9 | –15.3 | –16.2 | –1.1 | 0.5 | –15.0 | –16.3 |

Примечание. а) Обозначение см. на схеме 4.

b) ∆HС = ΔE + ΔZPE, где E – общая энергия; ZPE – энергия нулевых колебаний.

Константа равновесия таутомерного процесса Кр записывается как:

Кр= [енамин]/[имин]

Изменение свободной энергии ΔG в результате перехода азометиновой формы в енаминную определяется следующим образом: ΔG = –RTlnKp

Следовательно,	          Кр=exp(–ΔG/RT).

Рассчитанная константа равновесия Кр, равная единице, указывает на то, что в реакционной массе таутомеры должны находиться в соотношении 1:1.

Таблица 7

Составляющие энергии сольватации таутомеров в этаноле a)

| Таутомер b) | Еэл. | Екав. | Едисп. | Еотт. | ЕC c) | Енеэл. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -Н | I(A) | –29.7 | 78.7 | –57.4 | 22.0 | 13.7 | 43.4 |
| -Н | I(B) | –22.0 | 77.7 | –56.4 | 21.9 | 21.2 | 43.2 |
| -ОН | II(A) | –47.1 | 83.3 | –59.2 | 22.0 | –0.9 | 46.1 |
| -ОН | II(B) | –40.5 | 82.6 | –58.3 | 21.5 | 5.3 | 45.8 |
| -NН2 | III(A) | –39.7 | 85.7 | –60.4 | 22.7 | 8.3 | 48.1 |
| -NН2 | III(B) | –33.9 | 84.6 | –59.8 | 22.3 | 13.3 | 47.1 |
| -СООН | IV(A) | –54.2 | 92.0 | –63.3 | 22.8 | –4.8 | 49.4 |
| -СООН | IV(B) | –48.9 | 91.0 | –64.4 | 22.2 | 0.0 | 48.9 |
| -СООН | V(A) | –56.7 | 92.0 | –64.9 | 22.7 | –6.8 | 49.9 |
| -СООН | V(B) | –54.3 | 91.0 | –64.1 | 22.3 | –5.1 | 49.2 |

Примечание. а) Значения энергий приведены в кДж/моль.

b) Обозначение см. на схеме 4.

c) ЕC = Еэл. + Екав. + Едисп. + Еотт., где Еэл. – энергия электростатического взаимодействия между зарядами растворенного вещества и молекулами растворителя; Екав – кавитационная энергия, необходимая для образования полости в растворителе; Едисп. – дисперсионная составляющая энергии взаимодействия; Еотт– энергия ядерного отталкивания. Енеэл.= Екав.+ Едисп.+ Еотт..

Термодинамические характеристики сольватации таутомерных форм, приведенные в табл. 8, показывают, что при переходе вещества из газовой фазы в раствор наблюдается выделение тепла (ΔНС< 0). Энтальпия вносит наибольший вклад в свободную энергию при 289 К. Изменение энтропии имеет небольшое отрицательное значение (∆SС< 0), что указывает на дополнительное структурирование при образовании сольватной оболочки.

Таблица 8

Термодинамические характеристики сольватации таутомеров в этаноле

| Таутомер | ΔНС, кДж/моль | ΔSС, Дж/моль·K | ΔGС, кДж/моль |
| --- | --- | --- | --- |
| I(A) | –21.5 | –9.7 | –18.6 |
| I(B) | –22.2 | –2.7 | –21.4 |
| II(A) | –40.3 | –5.2 | –38.8 |
| II(B) | –34.7 | –7.8 | –36.2 |
| III(A) | –35.5 | 2.3 | –36.2 |
| III(B) | –31.0 | –7.3 | –28.8 |
| IV(A) | –46.1 | –5.3 | –44.5 |
| IV(B) | –44.1 | –4.5 | –42.7 |
| V(A) | –48.6 | –2.8 | –47.8 |
| V(B) | –49.5 | –1.3 | –49.1 |

Анализ энергетических, электронных и геометрических характеристик рассматриваемых таутомеров в среде растворителя показал, что значения энергии ВЗМО таутомерных форм более отрицательны, чем ЕВЗМО этих же соединений в газовой фазе, причем разница ЕВЗМО изолированной и сольватированной молекул иминов больше, чем изменение у енаминов. Величины энергии НСМО сольватированных молекул таутомеров уменьшаются.

Учет сольватации способствует появлению дополнительной поляризации азометинов и енаминов. Наблюдается увеличение значений дипольных моментов и электронной плотности на реакционных центрах молекул связях >C=N– и >C=С<, что повышает способность положительно заряженные частицы.

Таким образом, наличие достаточно устойчивых равновесных таутомерных форм указывает на то, что при гидрировании будут восстанавливаться и азометин, и енамин. С учетом того, что активированный на кластерах палладия водород заряжен положительно, енамин должен восстанавливаться легче. Применительно к процессу получения вторичных жирно-ароматических аминов не важно, какая из двойных связей восстанавливается, конечный продукт один (схема 1).

3.3.5. Реакционная способность азометинов и енаминов в жидкофазном каталитическом гидрировании

Как уже отмечалось, гидрогенизационное аминирование – сложный, включающий несколько стадий процесс. Особый интерес вызывает стадия восстановления азометинов, образующихся в результате аминирования альдегидов, поскольку на сегодняшний день отсутствует единое мнение о механизме каталитического гидрирования.

При сопоставлении значений кинетических характеристик реакции (табл. 1) с данными расчетов методами АМ1 и ab initio (HF/6-31G) можно отметить рост константы скорости реакции с увеличением значений суммарных зарядов (Σq) на реакционных центрах >C=N– и >C=С< (рис. 3).

Рис. 3. Зависимость логарифма эффективных констант скорости от суммарных зарядов на реакционных центрах >C=N– (I) и >C=С< (II) молекул.

В нашем случае полученная зависимость lgkэф.=f(Σq>С=N-) описывается линейным уравнением (1), а зависимость lgkэф.=f(Σq>C=С<) – линейным уравнением (2):

lgkэф. = (–12.47 ± 2.53)Σq>С=N- + (–2.63 ± 0.52), r=0.96±0.04		(1),

lgkэф. = (–14.86 ± 2.18)Σq>C=С< + (–3.21 ± 0.46), r=0.98±0.02		(2).

Полученные уравнения могут использоваться для предсказания скорости гидрирования только для молекул близкого строения при проведении реакции в аналогичных условиях. Учет растворителя позволяет более корректно оценить реакционную способность соединений.

Основные выводы

1. Впервые проведено жидкофазное каталитическое гидрогенизационное аминирование пропаналя рядом функциональных производных анилина с образованием вторичных жирно-ароматических аминов в мягких условиях в присутствии Pd/C. Строение азометинов и продуктов реакции доказано методами ИК, 1Н и 13С ЯМР спектроскопии.

2. Впервые изучена каталитическая активность металлсодержащих (Pt, Pd) углеродных наноматериалов в реакции каталитического гидроаминирования пропаналя 4-аминобензойной кислотой. Показано, что использование для металлсодержащих катализаторов в качестве носителей углеродных наноматериалов способствует увеличению каталитической активности металлов в реакциях гидроаминирования.

3. С применением квантово-химических неэмпирических методов расчета (HF/6-31G) впервые изучены маршрут и переходные состояния реакции образования азометинов. Показано, что реакция идет через два переходных состояния с образованием соответствующего промежуточного продукта полуаминаля (карбиноламина) до конечных продуктов – азометина и воды.

4. Изучение влияния структуры азометинов, а именно природы и местоположения заместителя в бензольном кольце и строение алкильного фрагмента, показало, что наибольшее влияние на особенности энергетических, электронных и геометрических характеристик молекул оказывают природа и местоположение заместителя в бензольном кольце, чем изменение строения алкильного фрагмента молекул.

5. Методом 1Н ЯМР спектроскопии доказано существование в растворе имин-енаминной таутомерии, причем енаминная форма преобладает.

6. При изучении влияния растворителя на энергетические, электронные и геометрические характеристики азометинов и енаминов показано, что появляется дополнительная поляризация молекул, в результате которой увеличивается электронная плотность на реакционных центрах >C=N– и >C=С< соединений, значения длин связей и углов изменяются мало.

Основное содержание диссертационной работы изложено в следующих публикациях:

Публикации в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК:

1. Животягина С.Н., Клюев М.В., Волкова Т.Г., Магдалинова Н.А. Квантовохимическое исследование строения молекул азометинов и их реакционной способности в жидкофазном каталитическом гидрировании // Известия вузов. Химия и хим. технология. 2007. Т. 50. Вып. 7. С. 28-32.

2. Магдалинова Н.А., Волкова Т.Г., Клюев М.В. Молекулярное моделирование хлорзамещенных алкилиденанилинов и прогнозирование скорости гидрирования // Известия вузов. Химия и хим. технология. 2007. Т. 50. Вып. 10. С. 17-20.

3. Волкова Т.Г., Клюев М.В., Магдалинова Н.А. Квантовохимические расчеты и прогнозирование скорости гидрирования ненасыщенных органических соединений // Известия вузов. Химия и хим. технология. 2009. Т. 52, № 3. С. 3-10.

Другие публикации:

4. Животягина С.Н., Клюев М.В., Волкова Т.Г., Магдалинова Н.А. Моделирование влияния растворителя на процесс восстановления пропилиденанилинов // Вестник ИвГУ, серия «Биология. Химия. Физика. Математика». 2005г. Вып.3. C. 24-29.

5. Магдалинова Н.А., Животягина С.Н., Клюев М.В., Волкова Т.Г. Квантовохимические параметры замещенных пропилиденанилинов // Вестник ИвГУ. Иваново, 2006. Вып. 3. С. 46-52.

6. Магдалинова Н.А., Клюев М.В., Волкова Т.Г., Животягина С.Н. Строение азометинов и их реакционная способность в гидрировании: квантовохимический подход. Деп. в ВИНИТИ 04.04.07. № 373-В2007. 19 с.

7. Магдалинова Н.А., Клюев М.В., Волкова Т.Г. Гидрирование на палладиевом катализаторе, нанесенном на фуллереновую сажу // Органические и гибридные наноматериалы: первая школа-семинар молодых ученых. Иваново: ИвГУ, 2008. С. 153-155.

8. Магдалинова Н.А., Груздев М.С. Исследование продуктов гидроаминирования пропаналя п-аминобензойной кислотой методами ЯМР- и ИК-спектроскопии // Материалы 5-ой Зимней школы-конференции «Магнитный резонанс и его приложения». С.-Петербург, 2008. С. 144-147.

9. Животягина С.Н., Магдалинова Н.А. Теоретическое исследование молекул азометинов и таутомерных им енаминов, полученных на основе анилина, его производных и ряда алифатических альдегидов // Тезисы докл. науч. конф. «Молодая наука в классическом университете». Иваново, 2005. С. 5.

10. Животягина С.Н., Клюев М.В., Волкова Т.Г., Магдалинова Н.А. Взаимосвязь строения молекул некоторых азометинов с их электронными и геометрическими характеристиками // Тезисы докл. II школы-семинара «Квантово-химические расчеты: структура и реакционная способность органических и неорганических молекул». Иваново, 2005. С. 73.

11. Животягина С.Н., Клюев М.В., Волкова Т.Г., Магдалинова Н.А. Изучение взаимосвязи между химической структурой азометинов и их реакционной способностью // Тезисы докл. VIII научной школы-конференции по органической химии. Казань, 2005. C. 35.

12. Магдалинова Н.А., Корсаков А.С., Животягина С.Н., Клюев М.В., Гиричева Н.И. Квантово-химическое изучение геометрического строения молекул некоторых азометинов // Тезисы докл. I Всероссийской школы-конференции «Молодые ученые – Новой России. Фундаментальные исследования в области химии и инновационная деятельность». Иваново, 2005. С. 19.

13. Животягина С.Н., Магдалинова Н.А. Квантовохимическое моделирование влияния природы заместителя на реакционную способность пропилиденанилинов в гидрировании // Тезисы докл. науч. конф. «Молодая наука в классическом университете». Иваново, 2006. С. 9.

14. Магдалинова Н.А., Животягина С.Н., Волкова Т.Г., Клюев М.В. Квантовохимическое изучение влияния растворителя на скорость восстановления азометинов // Тезисы докл. I Региональной конференции молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем». Иваново, 2006. С. 22-23.

15. Магдалинова Н.А., Клюев М.В., Волкова Т.Г. Молекулярное моделирование хлорзамещенных алкилиденанилинов и прогнозирование скорости гидрирования // Материалы III школы-семинара «Квантово-химические расчеты: структура и реакционная способность органических и неорганических молекул». Иваново, 2007. С. 124-125.

16. Магдалинова Н.А. Моделирование реакции образования пропилиденанилина в газовой фазе // Материалы XV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных по фундаментальным наукам «Ломоносов-2008», Химия. Москва, 2008. С. 482.

17. Волкова Т.Г., Магдалинова Н.А., Клюев М.В. Компьютерное моделирование реакции взаимодействия аминобензойных кислот с алифатическими альдегидами // Тезисы докл. XIV Симпозиума по межмолекулярному взаимодействию и конформациям молекул. Челябинск, 2008. С. 67.

18. Magdalinova N.A., Volkova T.G., Klyuev M.V. Study of hydrogenization amination of propanal by m- and p-aminobenzoic acids in the presence of Pd/C // 2nd International IUPAC Conference on Green Chemistry. Russia. Moskwa - S.-Peterburg, 2008. P. 148.

19. Магдалинова Н.А., Львова Ю.Э., Волкова Т.Г., Клюев М.В. Роль растворителя в жидкофазном каталитическом гидрировании азометинов: квантово-химический подход // Тезисы докл. III Региональной конференции молодых ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем». Иваново, 2008. С. 103.

Магдалинова Наталья Александровна

АЛКИЛИДЕНАНИЛИНЫ: СТРУКТУРА И

РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ В ГИДРИРОВАНИИ

Специальность 02.00.03 – органическая химия

02.00.04 – физическая химия

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Подписано в печать 4.05.2009.

Формат 6084 1/16. Бумага писчая.

Печать плоская. Усл. печ. л. 0.93. Уч.-изд. Л. 1.0. Тираж 100 экз.

Издательство «Ивановский государственный университет»

153025 Иваново, ул. Ермака, 39

(4932) 93-43-41

# Footnotes

Платинусодержащие углеродные наноматериалы предоставлены ИПХФ РАН, г. Черноголовка, заведующий лабораторией, к.х.н. Тарасов Б.П.