На правах рукописи

Филимонов Дмитрий Александрович

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИЦИКЛИЧЕСКОГО И ПЕРИФЕРИЙНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ В КОБАЛЬТПОРФИРИНАХ НА ИХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОКАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

02.00.04 – физическая химия

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Иваново – 2007

Работа выполнена на кафедре аналитической химии Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ивановский государственный химико-технологический университет».

Научный руководитель:

доктор химических наук, профессор Базанов Михаил Иванович

Официальные оппоненты:

доктор химических наук, профессор Улитин Михаил Валерьевич,

кандидат химических наук, старший научный сотрудник

Валиотти Александр Борисович

Ведущая организация: Институт Химии Растворов Российской Академии Наук (ИХР РАН), г.Иваново

Защита состоится « 12 » ноября 2007г. в__14____ч. в ауд.___Г-205___ на заседании диссертационного совета К 212.063.01 при Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ивановский государственный химико-технологический университет» по адресу: 153000, г.Иваново, пр. Ф.Энгельса, 7.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО “ИГХТУ”.

Автореферат разослан «   8  » октября 2007г.

Ученый секретарь

диссертационного совета                                                                 Егорова Е.В.

Подписано в печать г. Усл.п.л. Уч.изд.л. _______ Формат 60x84 1/16. Тираж экз. Заказ . Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ивановский государственный химико-технологический университет». 153000 г.Иваново, пр-т Ф.Энгельса,7 Отпечатано на полиграфическом оборудовании кафедры экономики и финансов ГОУ ВПО «ИГХТУ»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность. Одно из направлений фундаментальных исследований в электрохимии органических комплексов с металлами связано с изучением новых типов соединений, обладающих особыми электрохимическими и электрокаталитическими свойствами. В связи с этим, исследования электрохимических и электрокаталитических свойств ранее не изученных металлопорфиринов для создания банка экспериментальных и расчетных данных по физико-химическим и электрокаталитическим свойствам органических комплексов с металлами представляются актуальными. Эти исследования позволят подойти к более глубокому пониманию механизма электрохимических процессов протекающих на электродах химических источников тока с кислородной (воздушной) деполяризацией и дать рекомендации по их практическому использованию.

Диссертация выполнена в рамках научных исследований кафедры аналитической химии ГОУ ВПО «Ивановский государственный химико–технологический университет» Федерального агентства по образованию.

Цель работы. Целью настоящей работы является установление взаимосвязи между внутрициклическим и периферийным замещением в кобальтпорфиринах и их электрохимическими и электрокаталитическими свойствами в щелочном растворе.

Научная новизна. Впервые методом циклической вольтамперометрии в щелочном растворе (0,1М КОН) исследованы электрохимические и электрокаталитические свойства кобальтпорфиринов, отличающихся количеством фенильных групп в молекуле порфирина, природой заместителей в этих фрагментах, а так же наличием аза-замещения во внутрициклической сфере порфиринового лиганда. Определены окислительно-восстановительные потенциалы (Еred/ox) для процессов превращения иона металла (кобальта) и органического лиганда различного строения. Изучено влияние на электрохимические и электрокаталитические свойства металлопорфиринов следующих факторов: скорости сканирования, диапазона измерений по потенциалу, предварительного окисления и восстановления рабочего электрода, строения комплексов. Дана сравнительная оценка электрокаталитической активности исследованных органических комплексов в реакции электровосстановления молекулярного кислорода.

Практическое значение работы. Полученные значения потенциала полуволны электровосстановления молекулярного кислорода (Е12О2) могут быть использованы для оценки электрокаталитической активности соединений в реакции электровосстановления молекулярного кислорода. Наиболее эффективные катализаторы (СoT(4-OHPh)P и СoT(4-ClPh)P) могут быть рекомендованы для исследования в составе пористых катодов для химических источников тока с кислородной (воздушной) деполяризацией (воздушно-цинковые гальванические элементы, воздушно-алюминиевые батареи, водородно-кислородные топливные элементы и др.).

Рассчитанные значения сродства к электрону (Ас) и окислительно-восстановительные потенциалы для превращений металла-комплексообразователя, органического лиганда и молекулярного кислорода могут найти применение в квантово-химических расчетах модельных соединений исследованного ряда и послужить основой для формирования банка данных по физико-химическим и электрохимическим свойствам органических комплексов с металлами.

Полученные в настоящей работе результаты и сделанные выводы могут быть использованы для проведения целенаправленного синтеза новых комплексов, обладающих более высокой электрокаталитической активностью.

Апробация работы. Основные материалы диссертационной работы докладывались на III Международном симпозиуме “Приоритетные направления в развитии химических источников тока” (Плес, 2004 г.), XXV Научной сессии Российского семинара по химии порфиринов и их аналогов. (Иваново, 2004 г.), XXVI Российском семинаре по химии порфиринов и их аналогов (Иваново. 2004 г.), V региональной студенческой научной конференции «Фундаментальные науки – специалисту нового века», (Иваново, 2004 г.), VI-Школе-конференции молодых ученых стран СНГ по химии порфиринов и родственных соединений.(С.Петербург, 2005 г.), VI Международной конференции "Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики" (Саратов, 2005 г.), V международном научно-практическом семинаре «Современные электрохимические технологии в машиностроении»,(Иваново, 2005 г.), III Всероссийском семинаре с международным участием «Топливные элементы и энергоустановки на их основе»,(Екатеринбург, 2006 г.), XXV Научной сессии Российского семинара по химии порфиринов и их аналогов. «Проблемы бионеорганической химии в России»,(Иваново, 2006 г.), XXIX Научной сессии Российского семинара по химии порфиринов и их аналогов. «Достижения и перспективы развития координационной химии порфиринов. Итоги 50-летних исследований»,(Иваново, 2006 г.), III Школе-семинаре «Квантовохимические расчеты: структура и реакционная способность органических и неорганических молекул», (Иваново, 2007 г.), Всероссийской научной конференции «Природные макроциклические соединения и их синтетические аналоги», (Сыктывкар, 2007), XXIII Международной Чугаевской конференции по координационной химии (Одесса, 2007), VII-Школе-конференции молодых ученых стран СНГ по химии порфиринов и родственных соединений (Одесса, 2007).

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 17 печатных работ, из них 4 статьи в сборниках научных трудов и 1 в журнале, входящем в перечень ВАК.

Объем работы. Диссертационная работа изложена на 118 страницах машинописного текста, содержит 30 рисунков, 15 таблиц. Состоит из введения, литературного обзора, 4 глав, включающих экспериментальный материал и его обсуждение, итоговых выводов, списка цитируемой литературы, содержащего 124 наименований работ отечественных и зарубежных авторов.

Основное содержание работы.

Во введении кратко изложены актуальность темы, цель работы, научная новизна, практическое значение, апробация, публикации и объем работы.

1. Обзор литературы состоит из пяти разделов, включающих анализ литературных данных по вопросам строения и свойств порфирина и его металлокомплексов, использование электрохимических методов в исследовании порфириновых соединений, окислительно-восстановительных и электрокаталитических свойств, кинетики и механизма процессов электровосстановления молекулярного кислорода.

2. Постановка задачи исследования. В этой главе приведена постановка задачи исследования, включающая обоснование выбора объектов, метода исследования (циклическая вольтамперометрия) и условий проведения эксперимента.

3. Экспериментальная часть состоит из двух глав. В первой главе дано описание структурных особенностей объектов исследования и способов их синтеза. Изученные в настоящей работе кобальтпорфирины были получены в Ивановском государственном химико-технологическом университете на кафедре органической химии под руководством д.х.н. Семейкина А.С. Исследованные соединения отличались количеством фенильных групп в молекуле парфирина, природой заместителей в этих фрагментах, а так же наличием аза-замещения во внутрициклической сфере комплексов. Структуры изученных порфиринов приведены на рис.1.

Во втором разделе приведены методики исследования металлокомплексов методом циклической вольтамперометрии, способ приготовления активной массы и конструктивные особенности рабочего электрода.

Электрохимические исследования были выполнены в 0,1М растворе едкого калия на компьютеризированной установке для измерения циклических I-E кривых. Для определения редокс-потенциалов, эффективного числа электронов и оценки электрокаталитической активности соединений в реакции электровосстановления молекулярного кислорода I-E-кривые были измерены в следующей последовательности:

- Циклирование в атмосфере аргона до установления стационарного состояния.

- Измерение I-E-кривых для различных скоростей сканирования 100, 50, 20, 10, 5 мВ/с.

- Измерение I-E-кривых для различных диапазонов крайних катодных и анодных значений потенциала.

- Предокисление при крайнем анодном потенциале (0,5 В) в течение 10,50,100,200, 500 с.

- Предвосстановление при крайнем катодном потенциале (-1,4 В) в течение 10,50,100,200, 500 с.

- Ввод в электролит газообразного кислорода до полного насыщения и обратная отдувка аргоном.

Рис.1 Структуры исследованных соединений.

|  | M=Co,R=OH-Кобальт(II) 5,10,15,20-тетракис(4′-гидроксифенил)порфин CoT(4-ОНPh)P M=Co,R=Cl –Кобальт(II) 5,10,15,20-тетракис(4′-хлорфенил)порфин CoT(4-СlPh)P M=Co,R=I – Кобальт(II) 5,10,15,20-тетракис(4′-иодфенил)порфин CoT(4-IPh)P M=Co,R=NO2–Кобальт(II) 5,10,15,20-тетракис(4′-нитрофенил)порфин CoT(4-NO2Ph)P M=H,H,R=NO2-5,10,15,20-тетракис(4′-нитрофенил)порфин T(4-NO2Ph)P |
| --- | --- |
|  | 5-аза-2,3,7,8,12,18-гексаметил-13,17-дибутилпорфирин Co-azaGМеDiBuР |

Продолжение рис. 1

|  | 5,15-диаза-3,7,13,17-тетраметил-2,8,12,18-тетрабутилпорфина Co-diazaТМеТBuР |
| --- | --- |
|  | М = СоОАс; R = (OPhTAP)Co Cl Br М=СоОАс; R = (OClPhTAP)Co F М=СоОАс; R = (OBrPhTAP)Co М=Н,Н; R = OFPhTAP |

4. Исследование электрохимических и электрокаталитических свойств кобальтовых комплексов

В настоящем разделе приведены данные по исследованию электрохимических и электрокаталитических свойств замещенных порфиринов, структуры которых приведены на рис.1.

В связи с тем, что целью работы было исследование влияния внутрициклического и периферийного замещения в кобальтпорфиринах на электрохимические и электрокаталитические свойства в щелочном растворе, рассмотрение электрохимического поведения исследованных соединений было проведено по группам.

В главе 4.1 дан анализ данных по влиянию внутрициклического аза-замещения в молекуле кобальтпорфирина на электрохимические и электрокаталитические свойства соединений.

Впервые проведены исследования электрохимических и электрокаталитических свойств порфиринов, имеющих дополнительные атомы азота в циклическом макрокольце.

На рис.2 представлены типичные I-E-кривые для электрода, содержащего в активной массе Co-azaGМеDBuР при различных скоростях сканирования (V). Можно видеть, что на катодной ветви I-E – кривой отчетливо проявляются два пика (максимума), отвечающих переходу Co3+Co2+ в области потенциалов 0.5  -0.25 В и электровосстановлению органического лиганда при -1.0  -1.5 В. На анодной ветви I-E-кривой им соответствуют пики (максимумы) обратных электрохимических процессов (0.5  0.1 В) и (-1.2  -0.5 В). На анодном ходе кривой наблюдается так же пик в области -0.4  -0.7 В, не имеющий соответствующей пары на катодном ходе кривой при данных условиях измерений.

Рис. 2. Влияние скорости сканирования на I-Е – кривые для электрода с

Co-azaGМеDBuР. V, мВ/с: 1 – 5; 2 – 10; 3 – 20; 4 – 50; 5 – 100.

Полученные данные показывают что в данных экспериментальных условиях измерения для электродов с Co-azaGМеDBuР наблюдаемые окислительно-восстановительные процессы превращения центрального иона металла и органического лиганда (по второй ступени) характеризуются высокой степенью обратимости как по количеству электричества в области катодного (Qк) и анодного (Qа) максимумов, так и по положению потенциалов соответствующих электронных переходов при низких скоростях сканирования. При измерениях в широком диапазоне скоростей сканирования наблюдаемые электронные переходы вблизи крайних катодных и анодных значений с ростом скорости сканирования нередко выходят за пределы выбранной области измерения потенциала. С увеличением скорости развертки катодные максимумы смещаются в область отрицательных значений, а анодные – в положительную область.

Полученные данные свидетельствуют о том, что для исследования электрохимических процессов и сопоставления электрохимических свойств комплексов целесообразно использовать скорости сканирования от 5 до 20 мВ/с, когда протекание процессов стремиться к обратимому (квазиобратимому) протеканию.

Из данных представленных на рис.2. были получены численные значения для потенциалов максимумов наблюдаемых электрохимических процессов и рассчитаны значения редокс-потенциалов, как полусумма катодных и анодных значений потенциалов. Результаты приведены в табл.1.

Для подтверждения возможности изменения протекания наблюдаемых электрохимических процессов в области крайних катодных и анодных значений потенциалов, были проведены опыты по влиянию времени выдержки электродов при потенциале +0.5В и –1.4В.

Изменение диапазона измерений по потенциалу позволяет исключить взаимное влияние одних процессов на другие, изменяет обратимость наблюдаемых редокс-процессов.

Таблица. 1.

Электрохимические параметры окислительно-восстановительных превращений для электродов с Co-azaGМеDBuР

| V мB/c | Co3+ Co2+ |  | L  L1- |  | L1-  L2- |  | Е12О2В | Ac эВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ered/ox В | n | Ered/ox В | n | Ered/ox В | n |  |  |
| 0 | 0.19 | - | -0.53 | - | -1.08 | - | -0.17 | 3.70 |
| 5 | 0.20 | 1.00.1 | -0.55 | 1.10.1 | -1.10 | 1.10.1 | -0.18 |  |
| 10 | 0.21 | 1.20.1 | -0.58 | 1.10.1 | -1.12 | 1.00.1 | -0.20 |  |
| 20 | 0.24 | 1.10.1 | -0.60 | 1.010.1 | -1.13 | 1.00.1 | -0.21 |  |
| 50 | 0.25 | 1.10.1 | -0.63 | 1.20.1 | -1.15 | 1.10.1 | -0.22 |  |
| 100 | 0.26 | 1.00.1 | -0.65 | 1.10.1 | -1.18 | 1.20.1 | -0.24 |  |

Значения потенциалов определялись как среднее арифметическое из серии параллельных 5-6 опытов. Погрешность в определении значений потенциалов составляла не более 10%.

Подробное описание влияния предокисления, предвосстановления и изменение диапазонов измерений по потенциалу на характер I-E-кривых приведено в диссертационной работе.

На рис.3. представлено изменение I-E-кривых при введение в раствор молекулярного кислорода. Как видно из полученных данных, общий характер кривой не меняется, т.е. на ней сохраняются катодные и анодные максимумы, отвечающие процессам восстановления (окисления) центрального иона металла и органического лиганда. Характерной особенностью зависимостей тока от потенциала при введении кислорода в электролит является значительное увеличение тока в области потенциалов -0,1÷-0,5В. Это обусловлено протеканием процесса электровосстановления молекулярного кислорода.

Рис.3. Изменение I–Е-кривых при введении в электролит молекулярного кислорода для электрода, содержащего в активной массе Co-azaGМеDBuР: 1–Ar; 2–полное насыщение дикислородом. V = 20 мВ/с.

Циклические I-Е-кривые, полученные для электродов, содержащих в активной массе Co-diazaТМеТBuР, в целом имеют тот же характер, что для электродов, содержащих Co-azaGМеДBuР. Как и в предыдущем случае, наблюдались катодные и анодные максимумы, отвечающие процессам превращения иона металла, органического лиганда и молекулярного кислорода. Для комплекса Co-diazaТМеТBuР наблюдаются лишь относительные смещения максимумов в область катодных или анодных значений потенциалов и некоторое изменение величин редокс-потенциалов. Результаты представлены в табл.2.

Таблица. 2.

Электрохимические параметры окислительно-восстановительных превращений для электродов с Co-diazaТМеТBuР.

| V мB/c | Co3+ Co2+ |  | L  L1- |  | L1-  L2- |  | Е12О2В | Ac эВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ered/ox В | n | Ered/ox В | n | Ered/ox В | n |  |  |
| 0 | 0.19 | - | -0.53 | - | -1.02 | - | -0.20 |  |
| 5 | 0.20 | 1.20.1 | -0.55 | 1.00.1 | -1.04 | 1.00.1 | -0.22 |  |
| 10 | 0.21 | 1.20.1 | -0.58 | 1.20.1 | -1.06 | 1.20.1 | -0.25 |  |
| 20 | 0.24 | 1.00.1 | -0.60 | 1.10.1 | -1.07 | 1.10.1 | -0.26 | 3.70 |
| 50 | 0.25 | 1.10.1 | -0.63 | 1.00.1 | -1.09 | 1.10.1 | -0.28 |  |
| 100 | 0.26 | 1.00.1 | -0.65 | 1.10.1 | -1.11 | 1.00.1 | -0.30 |  |

Значения потенциалов определялись как среднее арифметическое из серии параллельных 5-6 опытов. Погрешность в определении значений потенциалов составляла не более 10%.

Для выявления влияния аза-замещения, как структурного фактора, на электрохимические и электрокаталитические свойства было проведено сопоставление поведения изученных аза-комплексов с исследованными ранее. При этом в качестве структурных аналогов рассматривались порфириновые комплексы без аза-замещения. Cравнение свойств проведено на основании данных таблицы 3.

Табл.3.

Влияние аза-замещения на электрохимические и электрокаталитические свойства комплексов

| ##### Соединение | Co3+Co2+ | LL1- | L1-L2- | # E12O2В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ered/ox, B | Ered/ox, B | Ered/ox, B |  |
| CoGМеДBuP | 0.11 | -0.65 | -1.03 | -0.18 |
| Co-аzaGМеDBuP | 0.23 | -0.60 | -1.13 | -0.21 |
| CoТМеТBuP | 0.19 | -0.65 | -1.10 | -0.13 |
| Co-diazaТМеТBuP | 0.24 | -0.60 | -1.07 | -0.26 |
| ##### УТЭ | - | - | - | -0.30-0.35 |

 - исследованы ранее.

Как видно из полученных данных, при переходе от 2,3,7,8,12,18-гексаметил-13,17-дибутил порфирина кобальта (СоGМеDВuP) к его моноаза-аналогу наблюдается изменение значений редокс-потенциалов для превращений как по центральному иону металла (Co3+«Co2+), так и органическому лиганду (L1-«L2-), а также некоторое снижение электрокаталитической активности в реакции электровосстановления молекулярного кислорода, что проявляется в сдвиге значений E12O2 в область отрицательных значений (от    -0.18В до –0.21В). Введение двух аза-групп во внутрициклическую сопряженную систему порфиринового лиганда (Co-диазаТМеТBuР) приводит к еще более сильному сдвигу потенциала E12O2 в область отрицательных значений (от –0.13В до –0.26В), т.е. наблюдается еще большее снижение электрокаталитической активности. Общим свойством для аза-замещения является облегчение процесса электровосстановления по центральному иону металла (0.23В и 0.24В для моно- и диазапроизводных по сравнению с 0.11В и 0.19В – для соответствующих комплексов без аза замещения). Аза-замещение приводит так же к облегчению процесса восстановления лиганда по первой стадии, что проявляется в сдвиге  Ered/ox для LL1- в область положительных значений потенциала на 50мВ (с –0.65В до –0.60В).

В главе 4.2. приведены данные по исследованию электрохимических и электрокаталитических свойств ряда кобальтовых комплесов октафенилтетразапорфина. Общая структура этой группы порфиринов представлены на рис.1.

Отличительной структурной особенностью указанных комплексов является наличие четырех аза-атомов, включенных во внутрициклическую сопряженную систему порфиринового лиганда, а так же восьми фенильных фрагментов, связанных с лигандом по пиррольным ядрам и содержащих атомы галогена (F,Cl,Br), что обесечивает в них не только нутрициклический, но и перефирийный характер воздействия.

Для данной группы соединений был проведен весь комплекс исследований, как и для соединений описанных выше. Результаты исследований приведены в таблице 4.

Табл.4.

Электрохимические параметры окислительно-восстановительных превращений для электродов с комплексами на основе октафенилтетраазапорфина, V=20 мВ/с

| Соединение | Со3+  Со2+ |  |  | L  L1- |  |  | L1-  L2- |  |  | Е12О2, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЕкатI, В | ЕанI, В | Ered/oxI, В | EкатII, В | EанII, В | Ered/oxII В | EкатII, В | EанII, В | Ered/oxIIIВ |  |
| (OPhTAP)Co | 0.20 | 0.48 | 0.34 | -0.58 | -0.35 | -0.47 | -0.96 | -0.76 | -0.86 | -0.15 |
| (OClPhTAP)Co | 0.20 | 0.48 | 0.34 | -0.60 | -0.36 | -0.48 | -0.98 | -0.78 | -0.88 | -0.24 |
| (OBrPhTAP)Co | 0.30 | 0.42 | 0.36 | -0.64 | -0.52 | -0.58 | -1.00 | -0.80 | -0.90 | -0.22 |
| OFPhTAP | - | - | - | -0.76 | -0.48 | -0.62 | -1.16 | -0.94 | -1.05 | -0.21 |

Анализ данных по электрохимическому и электрокаталитическому поведению соединений этого ряда (табл 4.) показал:

- Электрохимическое превращение лиганда по первой и второй стадии 
(LL-1, L-1L-2) для комплексов с металлами протекает при более положительных потенциалах, чем для свободного лиганда.

- Для всех из исследованных соединений ((OPhTAP)Co, (OClPhTAP)Co, (OBrPhTAP)Co, OFPhTAP) эффективное число электронов, участвующих в процессе электровосстановления дикислорода составило величину n=3.50.2, что указывает на параллельное протекание процесса восстановления молекулярного кислорода как по 2-х, так и по 4-х электронному механизму (глава 1.5.).

- Из исследованных комплексов наиболее высокую электрокаталитическую активность проявляет (OPhTAP)Co (Е12О2=-0.15В), что, по-видимому, обусловлено как внутрициклическими изменениями (наличие дополнительных четырех аза-атомовв молекуле), так и внешнесферными факторами (восьмью фенильными фрагментами, связанными непосредственно с пиррольными ядрами), приводящих к существенным пространственным искажениям.

В главе 4.3. представлены данные по электрохимическим и электрокаталитическим свойствам ряда производных тетрафенилпорфирина кобальта - СoT(4-NO2Ph)P, СoT(4-IPh)P, СoT(4-ClPh)P, СoT(4-OHPh)P. Особенностью этой группы порфиринов является наличие ряда заместителей (R – I, Cl, NO2, OH), расположенных в фенильных фрагментах молекулы, обладающих различной электронодонорной и электроноакцепторной способностью. Для идентификации электронных переходов был исследован безметальный порфириновый лиганд T(4-NO2Ph)Р.

Циклические I-Е-кривые, полученные для электрода, содержащего в активной массе T(4-NO2Ph)P, представлены на рисунке 4.

0.4   0.2   0.0  -0.2  -0.4  -0.6   -0.8   -1.0  -1.2  -1.4 Е,В

3

2

1

0

-1

-2

-3

I, mA

L  L1-

L1-  L2-

L1-  L2-

L  L1-

1  2  3  4  5

Как видно из рисунка, на циклических I-Е-кривых наблюдается две пары катодных и анодных максимумов отвечающих процессу электровосстановления органического лиганда (LL1- ) и переход комплекса в моноанионную (монорадикальную), а также в дианионную (L-1L-2) формы.

Рис.4. Влияние скорости сканирования на I-E кривые для электрода с T(4-NO2P).

V, мВ/c: 1-5, 2-10, 3-20, 4-50, 5-100.

Аналогичные зависимости были получены для СoT(4-NO2Ph)P, СoT(4-IPh)P, СoT(4-ClPh)P и СoT(4-OHPh)P. Различие наблюдалось лишь значениях редокс-потенциалов (Ered/ox) и в появлении еще одной пары максимумов в области потенциало 0,100,45В, где протекает процесс превращения иона-комплексообразователя (Со3+  Со2+)

Для всех соединений этого ряда были проведены исследования по методике, описанной в 3 главе диссертационной работы.

Интересный факт был установлен при исследовании влияния диапазона измерения по потенциалу для электродов с T(4-NO2Ph)P, где при измерении I-E-кривых в области потенциалов от 0.0В до –1.4В наблюдалась дополнительная пары максимумов в области -0.3  -0.6 В. (рис.6.). Указанный окислительно-восстановительный процесс, обозначенный на рис.5. как переход III, может быть отнесен к электровосстановлению нитрогруппы в щелочном растворе, как было установлено ранее для других нитросодержащих макрoциклических соединений.

0.0       -0.2     -0.4      -0.6       -0.8      -1.0      -1.2      -1.4 Е,В

0.8

0.4

0.0

-0.4

-0.8

I, mA

L1-  L2-

III

L1-  L2-

L  L1-

L  L1-

III

Рис.5. Cкорость сканирования 20 мВ/c для электрода, содержащего в активной массе         T(4-NO2Ph)P. Диапазон измерения 0.0  -1.4 В

Результаты исследований соединений этой группы приведены в таблице 5.

Табл.5.

Электрохимические параметры окислительно-восстановительных превращений для электродов с исследованными соединениями. V=20 мВ/с. 0.1М КОН.

| Соединение | Процесс |  |  |  |  |  |  |  |  | E1/2(О2) B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Co3+Co2+ |  |  | LL1- |  |  | L1-L2- |  |  |  |
|  | Ered/oxB | nk | na | Ered/oxB | nk | na | Ered/ox B | nk | na |  |
| СoT(4-NO2Ph)P | 0.29 | 0.90.1 | 1.10.1 | -0.65 | 1.20.1 | 1.20.1 | -1.11 | 0.90.1 | 1.00.1 | -0.24 |
| СoT(4-IPh)P | 0.26 | 1.00.1 | 1.20.1 | -0.59 | 1.00.1 | 1.10.1 | -1.07 | 1.00.1 | 1.00.1 | -0.22 |
| СoT(4-ClPh)P | 0.28 | 1.20.1 | 0.90.1 | -0.50 | 0.90.1 | 0.90.1 | -1.11 | 1.20.1 | 1.10.1 | -0.18 |
| СoT(4-OHPh)P | 0.20 | 1.10.1 | 1.10.1 | -0.58 | 0.90.1 | 1.20.1 | -1.06 | 0.90.1 | 1.00.1 | -0.15 |
| T(4-NO2Ph)P | - | - | - | -0.68 | 1.20.1 | 1.10.1 | -1.04 | 1.20.1 | 0.90.1 | -0.28 |
| СoT(4-BrPh)P) | 0.20 | 1.10.1 | 1.00.1 | -0.52 | 1.00.1 | 1.10.1 | -1.05 | 1.10.1 | 1.00.1 | -0.20 |
| СoTPhP | 0.20 | 1.00.1 | 1.00.1 | -0.53 | 1.20.1 | 1.10.1 | -1.11 | 1.10.1 | 1.20.1 | -0.23 |
| УТЭ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.30-0.35 |

- исследованы ранее.

Анализ представленных данных позволяет сделать следующие выводы:

- В ряду галогенпроизводных, содержащих Cl, Br, I-заместители, наблюдается закономерное увеличение потенциала электровосстановления порфиринового лиганда как по первой, так и по второй стадии процесса (табл.6.).

Таблица 6.

Влияние природы атома галогена на электрохимические и электрокаталитические свойства соединений.

| Заместители | Cl | Br | I |
| --- | --- | --- | --- |
| Ered/ox, B (LL1-) | -0.50 | -0.52 | -0.59 |
| Ered/ox, B (L1-L2-) | -1.03 | -1.05 | -1.07 |
| E1/2(O2), B | -0.18 | -0.20 | -0.22 |

2) Для исследованных нитропроизводных соединений зафиксирован процесс электровосстановления нитрогруппы, который предшествует стадии электровосстановления порфиринового лиганда. Как безметальное соединение (T(4-NO2Ph)P), так и его кобальтовый комплекс (СоT(4-NO2Ph)P) не обладают более высокими электрокаталитическими свойствами по сравнению с галогенпроизводными порфирина.

- Ведение электронодонорных гидроксо-групп в фенильные фрагменты металлопорфирина приводит к наибольшему воздействию на процесс электровосстановления дикислорода. Указанное соединение – CoT(4-OHPh)Р оказало наибольший каталитический эффект (E1/2(O2)=-0.15В) на процесс ионизации молекулярного кислорода в щелочном растворе из ряда комплексов данной группы.

- Расчет эффективного числа электронов для процессов электровосстановления и электроокисления исследованных соединений подтверждает одноэлектронный характер наблюдаемых электрохимических стадий. Совокупность наблюдаемых окислительно-восстановительных процессов может быть представлена в общем виде следующей схемой:

Co3+T(4-RPh)P1+⇔+e−eCo2+T(4-RPh)P0⇔+e−eCo2+T(4-RPh)P1-⇔+e−eCo2+T(4-RPh)P2-

монокатионная               нейтральная                    моноанионная            дианионная

форма                              форма                              форма                         форма

Для указанной схемы процесса следует сделать лишь одну оговорку. Присоединение электрона к нейтральной форме соединений не исключает возможности образования моноанионной (радикальной) формы соединений с изменением степени окисления центрального иона металла и образования              Co1+T(4-RPh)P1-. Возникновение возможных двух форм может протекать в близких областях потенциалов и нередко их разделение не представляется возможным.

В главе 4.3. приведены также расчеты энергетических характеристик, электронного и пространственного строения изолированных молекул 5,10,15,20-замещенных порфиринов –тетракис-(4'-хлорфенил)-порфина (I: R1=Cl, R2=H), тетракис-(4'-бромфенил)-порфина (II: R1=Br, R2=H), тетракис-(4'-иодфенил)-порфина (III: R1=I, R2=H) (рис 6.).

Рис. 6. Строение производных тетрафенилпорфирина, взятых для расчетов.

Расчет выполнен с помощью стандартного программного обеспечения 
МОРАС v.7.0 полуэмпирическим методом АМ1 с полной оптимизацией всех геометрических параметров.

В таблице 4.3.4. представлены результаты вычисления электронной (EE), ядерной (ECC), полной (ETot) энергии, энергии высшей занятой молекулярной орбитали (EВЗМО) и низшей свободной молекулярной орбитали (ЕНСМО) и теплоты образования молекул (fH). Электронная энергия представляет собой потенциальную энергию электронов в молекуле и имеет отрицательный знак. Энергия отталкивания остовов определяется как электростатическое взаимодействие положительных точечных зарядов и, соответственно, имеет положительный знак. Значения полной энергии представляет собой сумму электронной энергии и энергии отталкивания остовов. Для определения 
теплоты образования программа рассчитывает энергию атомизации, и далее вычисляет теплоту образования соединения с использованием эмпирических значений теплот образования атомов углерода, азота, кислорода, водорода, хлора, брома и иода. Полученные данные сопоставлены с результатами вольтамперометрического исследования электрохимических и электрокаталитических свойств указанных соединений и их металлокомплексов. (Табл. 7.)

Табл.7.

Результаты расчета энергетических характеристик порфиринов.

|  | R1 | R2 | R3 | fH ккал/моль | – EE эВ | ECC эВ | –ETot эВ | –EВЗМО эВ | –EНСМО эВ | Ered/ox, B L1-L2- | Ас, эВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Сl | H | H | 333.04 | 84534 | 76228 | 8306 | 7.886 | 1.731 | -1.03 | 3.80 |
| II | Br | H | H | 381.05 | 84143 | 75919 | 8224 | 7.945 | 1.784 | -1.05 | 3.78 |
| III | I | H | H | 426.54 | 83882 | 75682 | 8200 | 7.951 | 1.785 | -1.07 | 3.71 |

С учетом того, что квантово-химические расчеты выполнены для свободных лигандов, а электрохимические данные получены для кобальтовых комплексов проведение сопоставительного анализа возможно лишь при допущении одинакого энергетического влияния центрального иона металла одной природы (Со2+) на электронное состояние порфиринового лиганда. В рамках этого допущения и без учета влияния среды, в которой проводились электрохимические исследования, на энергетическое состяние комплексов сопоставление экспериментальных и рассчитанных данных позволяет сделать вывод о том, что в ряду галогеносодержащих порфиринов при переходе от Cl к Br и I-производным наблюдается снижение энергии низшей свободной молекулярной орбитали (Енсмо) и закономерное с этим снижение энергии, требуемой на восстановление органического лиганда. Это проявляется в смещении потенциала восстановления (Ered/ox) для стадии LL1-  в область положительных значений и увеличении величины сродства к электрону (Ас).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ

- Проведен анализ литературных данных по электрохимическим и электрокаталитическим свойствам различных производных порфирина, что позволило определить круг объектов и метод исследования для настоящей работы.

- Впервые с использованием метода циклической вольтамперометрии в щелочном растворе (0,1М КОН) изучены электрохимические и электрокаталитические свойства 11 порфириновых соединений. Отличительной особенностью строения исследованных порфиринов является наличие дополнительных аза-атомов в макрокольце; четырех аза-атомов, включенных во внутрициклическую сопряженную систему порфиринового лиганда; восьми фенильных фрагментов, связанных с лигандом по пиррольным ядрам и содежащих атомы галогена (F,Cl,Br), а так же четырех мезо-тетрафенильных фрагментов с заместителями I, Cl, NO2, OH.

- Исследовано электрохимическое поведение металлокомплексов в щелочном растворе в интервале потенциалов +0,5  -1,4 В и скоростях сканирования 5-100 мВ/c. Показано, что для всех исследованных кобальтпорфиринов существуют фиксированные области потенциалов протекания редокс-процессов, связанных с превращением иона-комплексообразователя и органического лиганда. Для процессов превращения Со3+/Со2+  величина ЕRed/Ox находится в диапазоне от 0.16 до 0.30В, для органического лиганда - -0.50  -1.12В. Полученные значения окислительно-восстановительных потенциалов (ЕRed/Ox) и сродства к электрону (Ас) представляют интерес как справочный материал по физико-химическим (электрохимическим) свойствам органических комплексов с металлами различного строения.

- Установлено, что процессы превращения иона металла и органического лиганда являются одноэлектронными. Общая схема электрохимических превращений для исследованных металлопорфиринов может быть представлена в виде:

{Сo3+T(4-RPh)P}1+⇔+e−e{Co2+T(4-RPh)P}0⇔+e−e{Co2+T(4-RPh)P}1-⇔+e−e{Co2+T(4-RPh)P}2-

монокатионная               нейтральная                 моноанионная               дианионная

форма                            форма                              форма                          форма

- Изучено влияние различных факторов на электрохимические параметры исследуемых процессов для электродов с кобальтпорфиринами: скорость сканирования, диапазон измерений по потенциалу, время выдержки электродов при потенциалах электроокисления (0,5 В) и электровосстановления (-1,4 В). Показано, что:

- в зависимости от скорости сканирования (V) наблюдается смещение в положении катодных и анодных максимумов, связанных с превращениями иона-металла и органического лиганда. Рассчитанные значения редокс-потенциалов в отдельных случаях изменяются от скорости сканирования, поэтому определение Еred/ox возможно методом экстраполяции на V = 0.

- уменьшение диапазона измерений по потенциалу позволяет выделить стадии электрохимических превращений в отдельные и достигнуть более высокой степени их обратимости.

- Установлено, что введение атомов галогена (Cl, Br, I) в фенильные фрагменты молекулы порфирина приводит к закономерному увеличению потенциала восстановления лиганда как по первой, так и по второй стадиям процесса

- Исследованы закономерности протекания процесса электровосстановления дикислорода на электродах, модифицированных исследованными кобальтовыми комплексами. Показано, что введение различных по природе заместителей в периферийную часть молекулы порфирина (в пиррольные и в фенильные фрагменты) приводит к смещению потенциала полуволны процесса ионизации дикислорода (Е12О2) в область положительных значений. Наиболее эффективные из исследованных металлопорфиринов - СoT(4-ClPh)P, СoT(4-ОНPh)P, (ОPhТАР)Сo могут представлять практический интерес в детальном изучении катализированных катодов для химических источников тока с кислородной (воздушной) деполяризацией. Установлены ряды изменения электрокаталитической активности соединений:

для тетрафенилпроизводных:

СoT(4-OHPh)P > СoT(4-ClPh)P > СoT(4-IPh)P > СoT(4-NO2Ph)P.

для октафенилроизводных:

(OPhТАP)Сo > (ОBrOPhТАP)Сo > (ОClOPhТАP)Сo.

Внутрициклические изменения за счет введения дополнительных атомов азота в порфириновый цикл приводит к снижению электрокаталитической активности соединений при переходе от моно- к диазапроизводным.

- Выполнены полуэмпирические квантово-химические расчеты для модельных замещенных производных порфирина. Установлена корреляция между энергией низшей вакантной молекулярной орбиталью (НВМО) и потенциалом восстановления порфириновых соединений.

Основное содержание диссертации изложено в следующих работах:

- Филимонов Д.А., Евсеев А.А., Базанов М.И. Электрохимические и электрокаталитические свойства ряда производных порфирина // Тезисы докладов. XXV Научная сессия Российского семинара по химии порфиринов и их аналогов. Иваново, 2004, с.49.

- Филимонов Д.А., Базанов М.И, Евсеев А.А., Юрина Е.С., Петров А.В. Влияние природы заместителей в фенильных фрагментах молекулы тетрафенилпорфина кобальта на электрохимические и электрокаталитические свойства // Тезисы докладов. XXVI Российский семинар по химии порфиринов и их аналогов. -Иваново. -2004. -с.30.

- Филимонов Д.А., Базанов М.И., Евсеев А.А., Юрина Е.С., Петров А.В. Исследование электрохимических и электрокаталитических свойств ряда производных тетрафенилпорфина кобальта. VI-Школа-конференция молодых ученых стран СНГ по химии порфиринов и родственных соединений. С.Петербург, 2005, С. 89-91

- Филимонов Д.А., Базанов М.И., Семейкин А.С., Юрина Е.С., Евсеев А.А., Турчанинова И.В., Петров А.В. Производные тетрафенилпорфина кобальта – электрокатализаторы для ХИТ с воздушной (кислородной) деполяризацией. // Актуальные проблемы электрохимической технологии. Сборник статей молодых ученых, Саратов 2005, С. 293-298.

- Филимонов Д.А., Юрина Е.С., Базанов М.И., Петров А.В., Турчанинова И.В. Электрохимические и электрокаталитические свойства кобальтового комплекса 5-аза-2,3,7,8,12,18-гексаметил-13,17-дибутилпорфина в щелочном растворе // Сборник материалов VI Международной конференции "Фундаментальные проблемы электрохимической энергетики", Саратов, 2005, С. 490-492

- Bazanov M.I., Evseev A.A., Petrov A.B., Filimonov D.A., Turchaninova I.V., Andrijewski G. Electrochemical and electrocatalytical properties of organic complexes with metals. // Abstracts of the 4th China – Russia – Korea International symposium on chemical engineering and new materials science. –Shen Yang, - 2005. –p.34-37.

- Юрина Е.С., Филимонов Д.А., Базанов М.И., Петров А.В. Изучение электрохимических свойств моно- и диазапорфиринов с кобальтом // Материалы V международного научно-практического семинара «Современные электрохимические технологии в машиностроении», Иваново, 2005, С.291-294.

- Филимонов Д.А., Юрина Е.С., Базанов М.И., Турчанинова И.В, Семейкин А.С. Электрохимические и электрокаталитические свойства металлокомплексов кобальта на основе тетрафенилпорфирина // III Всероссийский семинар с международным участием «Топливные элементы и энергоустановки на их основе», Екатеринбург, 2006, с.75-77.

- Филимонов Д.А., Юрина Е.С., Базанов М.И., Семейкин А.С. Электрохимические и электрокаталитические свойства кобальтовых комплексов 5-аза-2,3,7,8,12,18-гексаметил-13,17-дибутилпорфина и 5,15-диаза-3,7,13,17-тетраметил-2,8,12,18- тетрабутилпорфирина в щелочном растворе // Известия высших учебных заведений. Химия и химическая технология, 2006. Т.49. Вып.12. с.45-48.

- Юрина Е.С., Филимонов Д.А, Базанов М.И., Любимцев А.В., Петров А.В. Электрохимические и электрокаталитические свойства тетра- третбутилфталоцианина кобальта // XXV Научная сессия Российского семинара по химии порфиринов и их аналогов. «Проблемы бионеорганической химии в России»,Иваново,2006,с.53.

- Филимонов Д.А., Гридчин С.Н., Базанов М.И. Полуэмпирический расчет строения некоторых производных тетрафенилпорфирина // III Школа-семинар «Квантовохимические расчеты: структура и реакционная способность органических и неорганических молекул», Иваново, 2007, с.217.

- Базанов М.И.. Филимонов Д.А., Березина Н.М., Щепетильников И.Л, Петров А.В., Семейкин А.С., Глазунов А.В. Современные аспекты в электрохимии и электрокатализе порфириновых соединений // Всероссийская научная конференция «Природные макроциклические соединения и их синтетические аналоги», Сыктывкар, 2007, с.5-6.

- Филимонов Д.А., Базанов М.И., Семейкин А.С., Глазунов А.В. Влияние природы заместителей в фенильных фрагментах молекулы тетрафенилпорфирина на электрохимические и электрокаталитические свойства в щелочном растворе // Всероссийская научная конференция «Природные макроциклические соединения и их синтетические аналоги», Сыктывкар, 2007, с.120.

- Березина Н.М., Филимонов Д.А., Гридчин С.Н., Базанов М.И. Квантово-химический расчет строения некоторых мезо-замещенных порфиринов // Всероссийская научная конференция «Природные макроциклические соединения и их синтетические аналоги», Сыктывкар, 2007, с.121.

- Базанов М.И.. Филимонов Д.А., Березина Н.М., Самолетов О.В., Евсеев А.А., Гиричев Е.Г., Петров А.В., Юрина Е.С., Семейкин А.С. Особенности электрохимического и электрокаталитического поведения порфиринов и их комплексов с металлами // XXIII Международная Чугаевская конференция по координационной химии, Одесса, 2007, с.70-71.

- Филимонов Д.А., Базанов М.И., Семейкин А.С. Производные тетрафенилпорфирина. Электрохимические и электрокаталитические свойства // XXIII Международная Чугаевская конференция по координационной химии, Одесса, 2007, с.707-708.

- Филимонов Д.А., Базанов М.И., Семейкин А.С. Электрохимические и электрокаталитические свойства комплексов галогенпроизводных тетрафенилпорфирина // VII-Школа-конференция молодых ученых стран СНГ по химии порфиринов и родственных соединений, Одесса, 2007, с.62.

Ответственный за выпуск                                             Филимонов Д.А.