###### На правах рукописи

##### ТИМОФЕЕВ ГОРДЕЙ АНТОНОВИЧ

ВЯЗКОУПРУГИЕ  СВОЙСТВА  ТОНКИХ  СЛОЕВ

КАЛАМИТНЫХ  МЕЗОГЕНОВ  В  ИНТЕРВАЛЕ

ТЕМПЕРАТУР  - 30 – + 80ОС

### 02.00.04  Физическая химия

### АВТОРЕФЕРАТ

### диссертации на соискание ученой степени

кандидата физико-математических наук

Иваново  2008

Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ивановский государственный университет»

Научный  руководитель:

доктор химических наук, профессор 		Усольцева Надежда Васильевна

Научный консультант:

доктор технических наук,

старший научный сотрудник			Савченко Виктор Ефремович

Официальные оппоненты:

доктор химических наук,

профессор      			 		Бурмистров Владимир

Александрович

доктор физико-математических наук,

профессор 						Ясинский Федор Николаевич

Ведущая организация:  ГОУ ВПО «Московский государственный университет приборостроения и информатики»

Защита состоится « ___ » ____________ 2008 г. в _________ часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.063.06 при Ивановском государственном химико-технологическом университете (153000, г. Иваново, проспект   Фридриха  Энгельса, 7)

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ивановского государственного химико-технологического университета.

Автореферат разослан   «____» ___________ 2008 г.

Ученый секретарь совета

по защите докторских и

кандидатских диссертаций      	 _______________  	Егорова Е.В.

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы. Исследование вязкоупругих свойств жидкокристал-лических  (ЖК) пленок, в том числе при фазовых переходах (ФП), является очень важным для развивающихся пленочных нанотехнологий, поскольку в тонких слоях их характеристики могут отличаться от объемных образцов. Одним из подходов к изучению вязкоупругих свойств является энергетический метод с помощью кварцевого диссипативного преобразователя (КДП) механической энергии. Энергетическим методом можно получить экспериментальные данные в тонких слоях исследуемых веществах. Это особенно актуально также в случае необходимости изучения вязкоупругих свойств у новых наукоемких ЖК–материалов, которые обычно получают в малых количествах. Все это обусловило актуальность исследования динамическим методом при помощи кварцевого резонатора (КР) вязкоупругих свойств каламитных    мезогенов при ФП.

Кроме того, до настоящего времени сохраняется потребность в детекторах различных токсичных легко воспламеняющихся веществах. Существующие подходы к определению наличия в атмосфере паров легко летучих соединений имеют ряд технических ограничений и отличаются низкой селективностью. Поэтому актуальным является дополнение существующих методов сенсорной диагностики так называемым энергетическим методом изучения динамических свойств пленок в присутствии аналитов.

Целью работы является установление с помощью кварцевого диссипативного преобразователя особенностей вязкоупругих свойств  каламитных мезогенов в тонких слоях  при фазовых  переходах кристалл –  изотропная фаза, кристалл – мезофаза,  мезофаза – мезофаза, мезофаза – изотропная фаза и оценка влияния на эти свойства паров легколетучих соединений.

Для достижения данной цели в работе были поставлены следующие задачи:

- разработать   новый     экспериментальный    комплекс    для    применения энергетического метода исследования  вязкоупругих свойств малых количеств каламитных мезогенов в тонких слоях при фазовых переходах в воздушной среде и в присутствии паров органических растворителей;

- создать  компьютерную программу для автоматизации вычислений, обработки  и анализа экспериментальных данных;

- исследовать мезоморфизм четырех новых  соединений – гомологов                                     4-н-амилфениловых эфиров 6'-н-алкилоксифенилциклогексан-2-карбоновой кислоты;

- экспериментально с помощью КДП изучить вязкоупругие свойства у  каламитных соединений различной химической природы  при фазовых  переходах кристалл – изотропная фаза, кристалл – мезофаза, мезофаза – мезофаза, мезофаза – изотропная фаза;

- исследовать вязкоупругие свойства гомологов 4-н-амилфениловых эфиров                      6'-н-алкилоксифенилциклогексан-2-карбоновой кислоты классическим акустическим методом в образцах малого объема;

- исследовать влияние паров ряда легко летучих соединений на вязкоупругие

свойства в тонких слоях исследуемых образцов при ФП.

Работа выполнена в соответствии с тематическим планом Минобрнауки РФ для Проблемной лаборатории жидких кристаллов в ИвГУ, с перечнем приоритетных направлений, утвержденным Президиумом РАН «Основные направления фундаментальных исследований»: Приложение к Постановлению № 233 от 1 июля 2003 г., а также при финансовой поддержке грантами Минобрнауки РФ «Индустрия наносистем и и материалы» № 302281495 и  «Развитие научного потенциала высшей школы» РНП.2.2.1.1.7280.

Научная новизна. В настоящей работе впервые:

- создана экспериментальная установка для исследования с использованием кварцевого

диссипативного преобразователя вязкоупругих свойств тонких  слоев каламитных ЖК в  интервале температур  от – 30  до +80 °С;

- исследован термотропный мезоморфизм четырех новых соединений – гомологов                 4-н-амилфениловых эфиров 6'-н-алкилоксифенилциклогексан-2-карбоновой кислоты;

- с помощью созданного экспериментального комплекса энергетическим методом при 300 кГц изучены  вязкоупругие характеристики  (вязкость, жесткость и  тангенс угла механических потерь)  ряда каламитных мезогенов  (холестерилхлорида,                           4-н-метоксибензилиден-4'-н-бутиланилина, моно-[п-(1,1,3,3-тетраметилбутил)фенило-вого] эфира гептаэтиленгликоля, четырех гомологов 4-н-амилфениловых эфиров 6'-н-алкилоксифенилциклогексан-2-карбоновой кислоты) в тонких слоях и  проанализированы их особенности при разных типах фазовых  переходов: кристалл – изотропная фаза, кристалл – мезофаза, мезофаза – мезофаза, мезофаза – изотропная фаза. Эти данные сопоставлены с результатами, полученными на ряде объемных образцов  резонансным ультразвуковым методом;

- изучено влияние на вязкоупругие свойства указанных выше каламитных мезогенов паров легко летучих соединений (бензол, гексан, циклогексанон, циклогексанол).

Практическая     значимость   и   реализация     результатов     работы.

Несомненным преимуществом созданного комплекса  является возможность использовать для акустических исследований небольшого количества изучаемого  вещества.

Предложенный метод позволяет исследовать особенности вязкоупругих свойств микроколичеств новых наукоемких наноматериалов на твердых подложках, что является одним из актуальных направлений разработки современных нанотехнологий.

Полученные результаты вносят вклад в представление о влиянии температуры, паров легко летучих соединений на вязкоупругие свойства мезогенных пленок,  нанесенных на твердую  поверхность, что может найти применение в различных устройствах (например,  сенсорах).

На защиту выносятся:

- разработанный экспериментальный комплекс  для исследования  вязкоупругих свойств пленок ЖК, в том числе в присутствии паров   легколетучих соединений и созданная компьютерная программа для обработки экспериментальных данных;

- результаты изучения температурных зависимостей вязкоупругих свойств ряда мезогенных и немезогенных каламитных соединений различной химической природы при ФП кристалл – изотропная фаза, кристалл – мезофаза, мезофаза – мезофаза, мезофаза – изотропная фаза;

- данные по мезоморфизму четырех новых каламитных мезогенов (гомологов                             4-н-амилфениловых эфиров 6'-н-алкилоксифенилциклогексан-2-карбоновой кислоты);

- результаты изучения влияния на вязкоупругие свойства семи каламитных соединений паров четырех легко летучих соединений (гексан, бензол, циклогексанон, циклогексанол).

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации, заключается в участии в постановке задачи, получении экспериментальных данных, обработке и анализе полученных результатов, участии в обсуждении, написании и оформлении публикаций, в участии с докладами на международных и всероссийских конференциях.

Апробация работы.  Результаты выполненной работы были представлены на межвузовской научно-технической конференции аспирантов и студентов "Молодые ученые – развитию текстильной и легкой промышленности" (Иваново, 2002), на научной конференции «Научно-исследовательская деятельность в классическом университете ИвГУ-2004», на VII международном научно-практическом семинаре «Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы» (Иваново, 2004), на конференции «Научно-исследовательская деятельность в классическом университете ИвГУ – 2005», на I Всероссийской школе-конференции «Молодые ученые – новой России. Фундаментальные исследования в области химии и инновационная деятельность» ИХР РАН (Иваново, 2005), на «Московском международном салоне инноваций и инвестиций», где экспонат по теме «Использование кварцевых резонаторов для изучения вязкоупругих и сенсорных свойств жидкокристаллических пленок»  отмечен бронзовой медалью (Москва, февраль 2005), на научной конференции Фестиваля аспирантов и студентов и молодых ученых «Молодая наука в классическом университете» (Иваново, 2006), на V и VI Международных конференциях по лиотропным жидким кристаллам (Иваново, 2003, 2006), на VII научной конференции Регионального научно-образовательного центра по наноматериалам «Молодая наука в классическом университете» (ИвГУ – 2007).

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 19 печатных работ, в том числе 9 статей в отечественных научных журналах и сборниках, из них 6 статей в журналах из перечня ВАК, 10 тезисов в сборниках научных конференций.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения и 4 глав, включающих обзор литературы, экспериментальную часть с описанием экспериментального исследовательского комплекса, материалов собственных исследований и их обсуждение. Завершают диссертацию разделы: основные результаты и выводы, литературный список (205 наименований) и четыре приложения. Работа изложена на 186 стр. машинописного текста, содержит 32  таблицы, 105 рисунков (из них 27 в приложении).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении дана оценка актуальности, определена общая цель исследования, сформулированы задачи, отражающие основные вопросы, решаемые в диссертации.

ГЛАВА I.  Обзор литературы

Первая глава состоит из шести  разделов. В первом и втором – рассмотрены общие представления о химической и надмолекулярной структуре   каламитных мезогенов. В третьем разделе обобщаются  литературные данные  о теории вязкоупругих свойств ЖК.        В четвертом разделе  приводятся литературные данные по пьезоэлектрической кварцевой колебательной системе и по акустическим методам,  используемым для изучения вязкоупругих свойств ЖК. Также в  разделе приводится описание разновидности резонансного метода – метода составного вибратора. И завершают обзор пятый и шестой  разделы, посвященные данным литературы о методиках изучения с помощью кварцевого резонатора механических свойств пленок ЖК, в том числе в процессе адсорбции на их поверхности.

ГЛАВА II. Экспериментальная часть

В качестве объектов исследования выбраны следующие соединения:  холестерилхлорид (Х26) (I), 4-н-метоксибензилиден-4'-н-бутиланилин    (МББА) (II), моно-[п-(1,1,3,3-тетраметилбутил) фениловый] эфир    гептоэтиленгликоля  (ТритонX–100) (III),  производства Харьковского завода химреактивов «Реахим»,  а  также                                        4-н-амилфениловые   эфиры  6'-н-алкилокси(гексилокси-IV, гептилокси-V, октилокси-VI, нонилокси-VII)-фенилциклогексан-2-карбоновой кислоты, синтезированные в лаборатории жидких кристаллов ИвГУ (Рис.1).

Выбор данных объектов обусловлен тем, что они представляют собой каламитные соединения различной химической природы, имеющие несколько  типов фазовых переходов в пределах 100 С, а именно кристалл – изотропная фаза, кристалл – мезофаза, мезофаза – мезофаза, мезофаза – изотропная фаза.

I   EMBED ChemDraw.Document.6.0  

 II

III

Рис. 1.  Структурные  формулы исследуемых соединений:

IV:   R= –OC6H13,

V:     R= –OC7H15,

VI:    R= –OC8H17,

VII:  R= –OC9H19

Исследование фазового состояния изучаемых соединений  проводили методами оптической термополяризационной микроскопии («Leitz Laborlux 12 Pol» с нагреватель-ным столиком «Mettler FP 82». Скорость нагрева 2 ºС/мин. Фотографии текстур получены при помощи микрофотонасадки 24 x 36 мм2 с фотоаппаратом «Wild MPS 51»). Также применялась  дифференциальная сканирующая калориметрия (DSC 200 PC/1/M/H Phox фирмы “NETZSCH”).

В качестве аналитов  использовался ряд веществ с циклической  и линейной формой молекул: бензол (C6H6), циклогексанон (C5H10CO),  циклогексанол (C6H11OH), гексан (C6H14).

Изучение вязкоупругих свойств каламитных  соединений при фазовых переходах, в том числе  в присутствии паров летучих органических веществ, проводили энергетическим методом при помощи КДП. Для этого был разработан экспериментальный исследовательский комплекс, содержащий  4 функциональных устройства (Рис. 2):

I – сенсорное статическое устройство с инжекторным вводом пробы, II – система динамической регенерации, III – комплекс измерительной аппаратуры, а также  устройство для получения газовых смесей легколетучих соединений. Сенсорное устройство состоит из КР, совершающего колебания по типу сдвиг по контуру, покрытого пленкой ЖК. Датчик помещался в специальную герметизированную ячейку  для изоляции от окружающей среды. В ячейке также    располагался    платиновый    термометр    сопротивления.    В   ячейку, снабженную определенным набором  переключателей, можно инжекторно   вводить пробы воздуха с парами различных соединений.

Преобразование эквивалентного электрического сопротивления (ЭЭС) в КДП  в  стандартный сигнал   осуществляется    более    простым    по сравнению с частотомером автоматическим прибором, что повышает надежность измерений  и уменьшает его стоимость.

Рис. 2.. Схема исследовательского комплекса: 1 – клапан (с патрубками и резиновыми пробками–2); 3 – термодатчик; 4 – две форсунки; 5 – цифровой омметр Щ300 (для контроля за (3) 0.01 Ом); 6 – мембранный компенсатор давления (подключается к патрубкам); 7 – крепежные винты; 8 – генератор автоколебаний кварца с показывающим прибором; 9 – частотомер Ч3-35А;                10 – помпа для регенерации воздуха в ячейке.

2

6

10

Самописец

Частотомер

Ч3-35А  9

8

5

I    КР

1

3

4

FEUTRON

7

II Система динамической регенерации

III Комплекс измерительной аппаратуры

Прибор состоит из мостовой схемы, усилителя, фазовращателя,   детектора и цепочки саморегулирования  (Рис. 3).

R2

R1

КР

К частотомеру

подстройка

Рис. 3.  Блок - схема преобразователя эквивалентного

активного электрического сопротивления

К АЦП

самобалансировка

Усилитель

Фазо-вращатель

детектор

В проводимых нами исследованиях в качестве КДП применяются кварцевые резонаторы (КР) среза ДТ (xyl/-52) с соотношением его ширины  к длине  lm / lo = 0.380.41  (lo = 1,559•10-2 м,   lm = 6,18•10-3 м.  Толщина КР  ld  6.2•10-4 м, плотность кварца  = 2650 кг/м3 толщина металлизированных (никель) электродов  ∆h  ≈ 2•10-4 м). Частотно определяющий размер этого пьезоэлемента – его ширина. При таком срезе пьезоэлемент испытывает колебания сдвига по контуру с резонансной частотой f=300 кГц, или растяжение по одной диагонали и сжатие по другой, причем обе деформации совершаются одновременно.

Общее уравнение для механических напряжений в пьезоэлементе произвольной ориентации записывается  с учетом упругих модулей, деформаций, гистерезисного механизма потерь в кварце.

,							(1)

где δij, Cijkl, Hijkl, ξ kl – компоненты тензоров напряжений, упругие модули, гистерезисные постоянные и деформации.

Демпфирующие свойства покрытия можно оценить величиной механического сопротивления КР и  покрытия, соответственно, учитывая, что  , =2/4fl0,:

и      ,				(2)

где mp – масса тонкого слоя, lo  – ширина пьезопластины, Т – толщина покрытия,                                    ρp – плотность покрытия.

Для связи механических и электрических параметров КДП используется коэффициент β, для КР среза ДТ определяемый из выражения:

,									(3)

где ℮ – пьезоэлектрический модуль, lm – длина пьезоэлемента.

Масса, жесткость и механическое сопротивление изучаемого тонкого слоя находятся с  использованием коэффициента электромеханической связи β:

,		,			 .			(4)

Вязкость покрытия ηр, исходя из измеряемых электрических параметров,  определяется из выражения:

,							(5)

где S  – площадь КР, покрываемая пленкой, R0 – сопротивление КР без покрытия,                                         R – сопротивление КР с пленочным покрытием при определенной температуре.

Таким образом, сложные преобразования можно заменить формулой:

,									(6)

где Ko – коэффициент преобразования, а lсд – толщина слоя вещества.

На основе всех данных математических выкладок впервые создана компьютерная программа на языке Visual Basic for Applications (VBA6) в Excel пакета Microsoft Offiсе, которая позволяет автоматизировать вычисления для массива экспериментальных данных.

ГЛАВА III. Вязкоупругие свойства каламитных соединений при фазовых переходах

В главе представлены данные по вязкости, тангенсу механических потерь, жесткости пленочных образцов  в динамике нагрева и охлаждения, что позволяет проанализировать изменение этих характеристик  при различных фазовых переходах (Рис. 5 – 10). Температурные зависимости указанных характеристик  сопоставлялись с температурами фазовых переходов (Тфп), полученными  методом поляризационной микроскопии (Табл. 1, Рис. 4)  и  дифференциальной  сканирующей  калориметрии    (Рис. 11). Зарегистрировано  различие в вязкоупругих свойствах при ФП Cr  Iso у монотропного мезогена Х26 и у Тритона Х–100, состоящее  в том, что у первого – ФП характерезуется экстремумом кривой значений диссипации энергии, у второго – ФП имеет вид несимметричного пика (Рис. 5, 7). Данные по вязкоупругим свойствам   МББА, полученные энергетическим  методом, были сопоставлены  с литературными данными по результирующей вязкости, рассчитанной по значениям коэффициентов Лесли, установленным акустическими методами на объемных образцах. Вязкость покрытия оказалась   выше рассчитанной результирующей вязкости объемных образцов, но ее динамика изменений аналогична изменениям, фиксируемым классическими методами. Это сравнение позволило установить значимое влияние поверхности на вязкоупругие характеристики мезогенов в тонких слоях.

При   переходах    Cr  SmA   наблюдается    минимум   значений   диссипационных

свойств, соответствующих предпереходному периоду, с последующим скачкообразным увеличением этих значений, связанных с возрастанием  вязкости при фазовых  переходах.

Некоторое несовпадение значений  Тфп, полученных методом поляризационной микроскопии и энергетическим методом (согласно графикам при ФП увеличение тангенса угла потерь (1/Q) начинается при более низких температурах,   чем  эти   же  ФП фиксируемые   оптически),   свидетельствует в пользу большей чувствительности предложенного метода для изучения Тфп.

При всех типах переходов характеристика, описывающая жесткость тонкого слоя (G), изменяется синхронно со значениями  вязкости или 1/Q,  но имеет  противоположную

| Таблица 1 Значения температур фазовых переходов изучаемых соединений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Cr | Тфп | Ch | Sm | Тфп | N | Тфп | I |
| I |  | 93,6 С (63 С) | () | – | (71,2 С) | – | – |  |
| II |  | 21 С | – | – | – |  | 45 С |  |
| III |  | 10 С | – | – | – | – | – |  |
| IV |  | 40 С | – |  | 55 С |  | 65 С |  |
| V |  | 36 С | – | ▲ | 61.8 С |  | 66 С |  |
| VI |  | 45 С | – |  | 66.7 С |  | 67,8 С |  |
| VII |  | 51 С | – | ▲ | – | – | 65,8 С |  |
| ▲ – SmA по данным рентгеноструктурного анализа (РСА) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 5. Температурная  зависимость изменения ЭЭС для монотропного  соединения I

1 – нагрев, 2  – охлаждение.

12

10

8

6

4

2

T (С)

10

20

30

40

50

60

70

80

T (С)

0

ΔR/R

I - Сh

Ch - Cr

2

1

а			 б

Рис. 4. Фотографии текстур:   а) район SmА–фазы,   б) двухфазный район SmА – N

(соединение VI, Т= 64,2 °С и 65 °С, соответственно) поляризаторы скрещены, х250

Рис. 6. Температурная  зависимость относительного изменения ЭЭС для соединения II

1 – нагрев,    2 – охлаждение

12

10

8

6

4

2

T (°C)

ΔR/R

-10

0

10

20

30

40

50

T (°C)

T (°C)

-20

2

1

Cr – N  N – I

направленность и при этом проявляется чет–нечетный эффект: у четных гомологов значения жесткости изменяются больше, чем у нечетных. Проведенные эксперименты показали, что все испытанные соединения, независимо от   вязкости   и    полярности,   обладают   измеримым     значением  модуля  сдвига при частоте сдвиговых колебаний 300 кГц. Данный факт  говорит о том, что в изотропной фазе существует низкочастотный вязкоупругий релаксационный процесс.

Рис.8. Температурная зависимость η  и G пленки соединения V (нагрев)

(ΔТ=0,1; Δ η =0,1)

37500

75000

67500

60000

52500

45000

10

20

30

40

50

60

70

1.2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

T (°C)

η Па·с

0

Cr–Sm

Sm-N  N-I

G Па м

Рис. 7.   Температурная  зависимость η  пленки соединения III:

1 – нагрев,   2 – охлаждение

3.5

3.0

2.5

2.0

1.5

1.0

T (°C)

ηэ Па с

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

-30

1

2

T  (°C)

10

20

30

40

50

60

70

0

35000

60000

55000

50000

45000

40000

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

η Па·с

Cr - Sm  Sm - N  N - I

Рис. 9. Температурная зависимость η  и G соединения VI   (нагрев)

G (Па м)

Рис. 10. Температурная зависимость  1/Q  и G соединения VII  (охлаждение)

0.042

0.035

0.028

0.021

0.014

0.007

1/Q

T (°C)

10

20

30

40

50

60

70

0

70000

60000

50000

40000

30000

20000

G (Па м)

Во всех опытах наблюдалось явление ориентирования после 2-х – 3-х кратного повторения цикла нагрев – охлаждение, связанное с  постепенным снижением общего уровня экспериментальных температурных зависимостей диссипации энергии.

Для соединений IV – VII, проявляющих ФП Cr – SmA , отмечен предпереходный минимум, а затем резкое возрастание вязкости до определенных значений, зависящих от номера гомолога.

Исследование мезоморфизма соединений IV – VII  методом поляризационной микроскопии  было дополнено изучением фазовых переходов методом  дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) (Рис.11). Нагрев и охлаждение проводили в диапазоне температур от –30 до +85 С со скоростью 10  С/мин.

Сравнение результатов исследования, представленных на рис. 11 и рис. 9  позволяет утверждать, что предложенным нами методом можно разрешить трудно разделимые даже методом ДСК ФП, как  это   наблюдается,   например, для 4-н-амилфенилового   эфира        6'-н-октилоксифенилциклогексан-2-карбоновой кислоты    (соединение  VI).        В       целом

температуры ФП, определенных методом ДСК и предлагаемым нами методом менее различаются, чем Тфп, определённые методом поляризационной микроскопии.

Для  сравнения  вязкоупругих  свойств   тонких  пленок соединений IV – VII  со свойствами объемных образцов, выполнены исследования   критических аномалий  вязкоупругих свойств ЖК  в области ФП акустическим методом, модифицированным  на малые   количества  вещества.  Для  этого  применялась   методика,   разработанная   ранее

С.В. Пасечником с соавторами. 	Акустические исследования позволяют получить значение  вязкости μ∗ и объемного модуля упругости, К, при ФП в условиях слабого влияния поверхностных взаимодействий. Приведены температурные зависимости акустических параметров с и α, и  рассчитанной на их основе эффективной вязкости μ∗, полученной из коэффициентов вязкости Лесли.

Рис. 11 Кривая ДСК соединения VI:

процесс охлаждения

Изучение образцов в объеме  позволило зафиксировать увеличение «глубины» экстремумов с уменьшением номера гомолога и с уменьшением частоты ультразвука, а также смещение  Тфп в область более низких значений по сравнению с данными поляризационной микроскопии, полученными на тонких образцах, Последнее, вероятно, обусловлено более сильными поверхностными взаимодействиями пленок с подложкой  (Рис.12).

Рис. 12.  Рассчитанные на основе акустических данных температурные зависимости

μ∗ и  К , для образцов соединений: IV – объемом 0,15 см3 и (V – VII) - 0,06 см3.

Установлено, что как в предложенном нами методе, так и  в случае изучения классическим акустическим методом в объемных образцах, с уменьшением  номера гомолога происходит увеличение диссипации энергии.

ГЛАВА IV. Фазовые переходы мезогенов  в присутствии паров легко летучих соединений

До настоящего времени сохраняется потребность в детекторах различных токсичных и легко воспламеняющихся веществ. В данной главе представлены  результаты исследований по изучению релаксационных явлений при фазовых переходах каламитных мезогенов в присутствии паров легко летучих веществ.

Для пленок исследуемых мезогенов  Тфп кристалл – изотроп, кристалл – мезофаза, мезофаза – мезофаза, мезофаза – изотропная фаза на этапе нагревания в присутствии паров аналитов за редким исключением находятся в пределах первоначальных значений,  и отклонение составляет 2 – 3 °C. В противоположность этому, при охлаждении  явно проявляется сорбционное влияние паров легко летучих соединений на температуры ФП.

Отмечено особое  влияние паров аналитов  на температуру фазовых переходов  мезофаза – кристалл (изотроп  – кристалл) у всех исследованных соединений.  Для соединения II  наибольший сдвиг значений температур ФП  Cr – N  и N – I при нагреве соответствует  случаю присутствия паров гексана и циклогексанола, соответственно.

Как следует из приведенных рисунков (Рис. 13 – 16), наличие легко летучих соединений влияет на величину диссипации колебательной энергии и вязкоупругие свойства ЖК в пленках. Величины этих изменений зависят от химической природы аналитов  и типа мезогенного соединения, отражая  степень взаимодействия аналитов с пленкой сорбента.

Наибольшее  влияние паров гексана  на  кривые диссипации   колебательной    энергии обнаружено у Тритона Х 100 в области ФП Cr – I, а для  мономезоморфных                              ЖК–соединений  –  при ФП SmА – I и N – I.

При взаимодействии с парами циклогексанона у  соединения V , находящегося в                    N-фазе, наблюдаются  высокие значения диссипации энергии.

В присутствии  сорбируемых  паров  спирта  циклогексанола  у  соединений V – VII,  находящихся   в   Sm-фазе,  проявляется  уменьшение потерь энергии с возрастанием номера гомолога.

При влиянии паров циклических ненасыщенных соединений в гомологическом ряду соединений IV – VII  диссипация энергии при ФП SmА – Cr возрастает по мере сужения  у гомолога области нематической  фазы.

Также с увеличением номера гомолога (соединения IV – VI) на температурных зависимостях тангенса угла потерь  механических колебаний  в присутствии паров аналитов проявляется плавное снижение значений диссипации энергии в области ФП        Sm – Cr.  Особенно сильно искажены пики диссипации энергии при этом  ФП  в присутствии паров бензола.

В пленке соединения VII на  кривых температурных  зависимостей тангенса угла потерь механических колебаний (диссипации энергии) со всеми аналитами на этапе охлаждения  прослеживаются гистерезисные сдвиги значений температур пиков, соответствующих  ФП Sm – Cr.

Проведенные исследования позволили нам предложить конструкцию нового датчика лабораторных загрязнений (заявка на изобретение № 2007125337/20(027593).

Рис. 16  Зависимости относительного значения диссипации энергии от фазового состояния пленки соединения VII и присутствия паров аналитов

Рис. 13   Зависимости относительного значения диссипации энергии от фазового состояния пленки соединения IV и присутствия паров аналитов

Рис. 14  Зависимости относительного значения диссипации энергии от фазового состояния пленки соединения V и присутствия паров аналитов

Рис. 15  Зависимости относительного значения диссипации энергии от фазового состояния пленки соединения VI и присутствия паров аналитов

# ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

- Разработан новый экспериментальный исследовательский комплекс для изучения с использованием кварцевых диссипативных преобразователей температурных зависимостей   вязкоупругих  свойств пленочных образцов каламитных мезогенов   при фазовых  переходах,  в том числе в присутствии паров легко летучих соединений, а также создана компьютерная программа на языке Visual Basic for Applications  (VBA6) в Excel пакета Microsoft Offiсе   для обработки и анализа цифровых данных.

- Впервые с помощью кварцевого диссипативного преобразователя получены данные о вязкоупругих  свойствах мезогенных соединений каламитной природы при фазовых  переходах кристалл – изотропная фаза, кристалл – мезофаза, мезофаза – мезофаза, мезофаза – изотропная фаза.

Показано, что

- температурная зависимость изменения вязкоупругих свойств  пленочного образца МББА при ФП, определенная предлагаемым   энергетическим методом, аналогична   ходу изменения вязкоупругих свойств, полученных на объемных образцах классическим акустическим методом, что свидетельствует о возможности использования этого метода для изучения  вязкоупругих свойств мезогенных соединений. Различие в абсолютных значениях, вероятно, связано с взаимодействием пленочного образца с   поверхностью;

- при всех видах фазовых переходов характеристика, описывающая жесткость тонкого слоя, изменяется синхронно со значениями вязкости, но имеет противоположную направленность;

- имеются  различия в вязкоупругих свойствах при фазовых переходах Cr  Iso у мезогена и немезогена, состоящие  в том, что у монотропного мезогена проявляется экстремум кривой значений диссипации энергии, в то время, как  у немезогена Тритона Х–100 фазовый переход имеет вид пика с последующим снижением значений диссипации;

- при переходах Cr  SmA наблюдается  минимум  значений диссипативных свойств, соответствующий предпереходному периоду, с последующим скачкообразным увеличением этих значений, связанным с возрастанием  вязкости при фазовых  переходах;

- изменение жесткости тонкого слоя при всех фазовых  переходах гомологов 4-н-амилфе-ниловых эфиров 6'-н-алкилоксифенилциклогексан-2-карбоновой кислоты проявляет чет–нечетный эффект: у четных значения жесткости изменяются больше, чем у нечетных.

- Установлено, что значения температур фазовых переходов, полученные с помощью энергетического метода, совпадают со значениями, полученными при помощи  классических акустических методик  и с помощью ДСК, но при этом на 1 – 3 °С ниже, чем по данным поляризационной микроскопии. В случае узкого температурного интервала существования мезоморфных модификаций, энергетический метод позволяет разделить плохо выявляемые ДСК фазовые переходы.

- Как  в предложенном нами методе, так и  в случае изучения классическим акусти-ческим методом, у  образцов 4-н-амилфениловых  эфиров 6'-н-алкилоксифенил-циклогексан-2-карбоновой кислоты наблюдается увеличение глубины экстремумов кривых  температурных зависимостей вязкоупругих свойств с уменьшением номера гомолога. И в тонких пленках, и в объемных образцах с уменьшением  номера гомолога происходит увеличение значений  диссипации энергии.

- Впервые энергетическим  методом при помощи кварцевого диссипативного преобразователя установлено  влияние паров органических веществ на температуру ФП и вязкоупругие свойства соединений II – VII. Показано, что вещества, использованные в качестве аналитов, способны адсорбироваться и непосредственно взаимодействовать с жидкокристаллической пленкой, что находит отражение в изменении температур фазовых переходов и диссипативных экстремумов при нагреве и охлаждении образцов:

- наиболее чувствительным параметром для всех исследованных соединений и  аналитов  является  температура фазового перехода  мезофаза – кристалл    (изотропная фаза – кристалл);

- установлено селективное изменение диссипации энергии на внутреннем трении в пленках ЖК в присутствии различных аналитов.

  - Предложена новая  конструкция датчика для определения лабораторных загрязнений (заявка на изобретение № 2007125337/20(027593).

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

- Тимофеев, Г.А. Исследование свойств тонких пленок жидких кристаллов с использованием кварцевых резонаторов / Г.А. Тимофеев,  Н.В. Усольцева, В.Е. Савченко, В.В. Быкова // Жидкие кристаллы и их практическое использование. – 2003. Вып. 3.            – С. 122 – 130.

- Тимофеев, Г.А. Нанотехнологии  и  наноматериалы / Г.А. Тимофеев,  Н.В. Усольцева,  В.В. Быкова,   Л.Н. Жукова//  Сборн. материалов VII Междунар. научно-практического семинара «Физика волокнистых материалов: структура, свойства, наукоемкие технологии и материалы» (SMARTEX–2004). Иваново, ИГТА, 8 – 10 июня 2004.  – С. 16 – 20.

- Тимофеев, Г.А. Вязкоупругие  свойства  при  фазовых   переходах  мезогенных   соединений – сложных  эфиров  алкилоксифенилциклогексан  карбоновой   кислоты и                                    n-амилфенола / Г.А. Тимофеев,  В.Е. Савченко, Н.В. Усольцева, В.В. Быкова  // Жидкие кристаллы и их практическое использование.  – 2004. Вып. 3–4. – С. 128 – 133.

- Тимофеев, Г.А. Исследование влияния паров керосина на вязкоупругие свойства Тритона Х-100 / Г.А. Тимофеев,  В.Е. Савченко, Н.В. Усольцева, В.В. Быкова  // Жидкие кристаллы и их практическое использование. – 2004. Вып. 1. – С. 106 – 112.

- Тимофеев, Г.А. Изучение релаксационных явлений при фазовых переходах жидких кристаллов в присутствии паров летучих соединений  / Г.А. Тимофеев,  Н.В. Усольцева, В.Е. Савченко, В.В. Быкова  // Журн. «Современные наукоемкие технологии». – 2005.                                     – № 3. – С.12 – 19.

- Тимофеев, Г.А. Низкочастотные ультразвуковые исследования вязкоупругих свойств жидких кристаллов при фазовом  переходе нематик – изотропная жидкость в образцах малого объема / Г.А. Тимофеев, Г.И. Максимочкин, С.В. Пасечник, А.С. Кравчук, Н.В. Усольцева,  В.В. Быкова  // Письма в ЖТФ. 2007. Том 33. Вып. 12. – С. 22 – 28.

- Тимофеев, Г.А. Взаимосвязь строения производных бензола с их мезоморфными свойствами / Г.А. Тимофеев, В.В. Быкова, Н.В. Усольцева, Н.В. Жарникова,  Г.А. Ананьева  // Изв. вузов. Сер. хим. и хим. технол. – 2008. – № 2. – С. 52 – 60.

- Тимофеев, Г.А.  Вязкоупругие свойства каламитных жидких кристаллов и методы их изучения / Г.А. Тимофеев;    ИвГУ // – Иваново,  2007. – 57 с. Библ. 75.: с. 52 – 58. – Деп. Рук. в ВИНИТИ к  04.04.07, № 372–В2007.

- Тимофеев, Г.А. Кварц и его применение / Г.А. Тимофеев, Н.В. Усольцева, В.Е. Савченко // Межвуз. науч.-технич. конф. асп. и студентов "Молодые ученые – развитию текстильной и легкой промышленности" (ПОИСК-2002): Тез. докл. Иваново, ИГТА, – 2002. – С. 311.

- Тимофеев, Г.А. Применение кварцевых резонаторов для исследования тонких пленок / Г.А. Тимофеев, Н.В. Усольцева, В.В. Быкова, В.Е. Савченко // Материалы науч. конф. «Научно-исслед. деятельность в классическом ун-те: ИвГУ-2004». Иваново, ИвГУ, – 2004.   – С. 53 – 54.

- Тимофеев, Г.А. Изучение свойств жидких кристаллов при помощи кварцевых резонаторов / Г.А. Тимофеев,  Н.В. Усольцева, В.Е. Савченко, В.В.  Быкова  // 5th International  Meeting on Lyotropic  Liquid  Crystals: Abstr. book. Ivanovo, – 2003. – 22 September. – С. 97.

- Тимофеев, Г.А. Вязкоупругие  свойства 4-н-амилфениловых  эфиров                                      6'-н-алкилоксифенилциклогексан-2-карбоновой  кислоты  при  фазовых  переходах / Г.А. Тимофеев,  В.Е. Савченко, Н.В. Усольцева, В.В.  Быкова  // Материалы конф. «Научно-исследовательская деятельность в классическом ун-те: ИвГУ – 2005». Иваново,             – 2005. – С. 37 – 38.

- Тимофеев, Г.А. Влияние паров  легко летучих соединений на релаксационные  явления  при  фазовых  переходах  мезогенов / Г.А. Тимофеев,  Н.В. Усольцева, В.Е. Савченко, В.В. Быкова  // Тез. докл. I Всеросс. школы-конференции «Молодые ученые – новой России. Фундаментальные исследования в области химии и инновационная деятельность». Иваново,  ИХР РАН, – 2005. – 26 сентября.  – С. 187 – 188.

- Тимофеев, Г.А. Влияние паров легко летучих соединений на релаксационные явления при фазовых переходах мезогенов / Г.А. Тимофеев // Тез. докл. научн. конф. фестиваля студ., аспир. и мол. ученых «Молодая наука в классическом университете». Иваново,                  – 2006. – апрель. Ч. V. – С. 78.

- Тимофеев, Г.А. Мезоморфизм 4-н-амилфенилового  эфира  6'-н-алкилоксифенилцикло-гексан-2-карбоновой  кислоты  / Н.В. Жарникова,  Г.А. Тимофеев,  В.В. Быкова, Н.В. Усольцева  // VI Международная конференция по лиотропным жидким кристаллам: Тез. док.  Иваново,    – 2006. – 17 октября.  – С. 93.

- Тимофеев, Г.А. Акустические  исследования  вязкоупругих свойств                                   4-н-амилфениловых  эфиров  6'-н-алкилоксифенилциклогексан-2-карбоновых кислот / Г.А. Тимофеев,   Г.И. Максимочкин,   С.В. Пасечник,   Н.В. Усольцева, В.В. Быкова   // VI Международная конференция по лиотропным жидким кристаллам: Тез. докл.  Иваново, – 2006. – 17 октября.  – С. 108.

- Тимофеев, Г.А. Мезоморфные свойства  производных  бензола /  Г.А. Тимофеев,    Ю.В. Румянцева, Н.В. Жарникова  // II научная конференция молодых ученых Регионального научно-образовательного центра по наноматериалам «Жидкие кристаллы» «Молодая наука в классическом университет ИвГУ-2007». Иваново, 16 – 27  апреля 2007.  Ч. V. – С. 105.

- Тимофеев, Г.А. Применение  пьезокварцевых  резонаторов для  изучения  сорбции  паров   легколетучих   органических   соединений  ЖК-сорбентами  / Г.А. Тимофеев,  Н.В. Усольцева, В.В.  Быкова  // II Научная конференция молодых ученых Регионального научно-образовательного центра по наноматериалам «Жидкие кристаллы» «Молодая наука в классическом университет ИвГУ-2007». Иваново, – 2007.   – 16  апреля. Ч. V.  – С. 111.

- Тимофеев, Г.А. Низкочастотные ультразвуковые свойства и вязкоупругость жидких кристаллов при фазовых переходах  в образцах  малого объема / Г.И. Максимочкин, С.В. Пасечник, Н.В. Усольцева, В.В. Быкова, Г.А. Тимофеев // Жидкие кристаллы и их практическое использование. – 2008. Вып. 1(23).  – С. 84 – 95.

Подписано в печать  20.03.2008 г. Формат 60х84   1/16.

Бумага писчая. Печать плоская. Усл. печ.л. 1.16 Уч.-изд.л. 0.96.

Тираж 90 экз.

Издательство «Ивановский государственный университет»

153025 Иваново, ул. Ермака, 39